# Střední škola řezbářská Tovačov

# STUDENTSKÝ SEŠIT

PŘEDMĚT	:  MATERIÁLY

TŘÍDA		:  TR 3

JMÉNO	:.............................................................

# Přehled učiva:

- Ochranné látky na dřevo

- význam ochranných látek

- látky ve vodě rozpustné

- látky ve vodě nerozpustné

- fungicidy, insekticidy, antipyreny

2)    Materiály pro povrchovou úpravu dřeva

- nátěrové hmoty

- bělicí prostředky

- mořidla

- tmely

- plniče pórů

- brusiva

- Ostatní materiály

- spojovací prostředky a kování

- sklo

- izolační materiály

- plasty

- čalounické materiály

- Téma: Ochranné látky na dřevo

- dřevo je organický materiál a jako takový podléhá rozkladu dvojího typu:

1) biologický – houby, plísně, napadení hmyzem

2) fyzikální – účinky vody, vlhkosti, ohně

- požadavky na ochranné látky:

- dostatečná toxičnost

- nezpůsobovat korozi kovových částí

- nesnadná vyluhovatelnost látky

- snadné vznikání do dřeva

- nezvyšovat hořlavost

- cenová dostupnost

- široká škála barevných odstínů u PÚ

- snadná aplikace a příprava

- Ochranné látky na dřevo dělíme:

- podle účelu použití

- fungicidní – chrání dřevo proti vodě, vlhkosti, houbám a plísním

- insekticidní – chrání proti dřevokaznému hmyzu, působí na dýchací, trávící a nervové ústrojí

- antipyreny – zpomalují proces hoření, nejčastěji vydávají dusivý plyn při zvýšené teplotě, který pohlcuje kyslík

- podle rozpustnosti ve vodě

- rozpustné

- nerozpustné

- podle chemického složení

- organické původu – oleje

- anorganického původu – kovové soli

- podle způsobu ochrany

- fyzikální – paření, vaření, sušení, vyluhování anebo máčení v mořské vodě

- přirozená – vlhké uložení, máčení, postřiky

- chemická – tlaková impregnace a beztlaková, jako jsou nátěry (→postřiky, máčení v impregnační a ochranné látce).

- konstrukční – kotvení sloupků, směr venkovních obkladů a jejich přeložení, pásování, kovové spony apod.

Ochrana dřeva - Tlaková impregnace

- potřebujeme-li do dřeva dostat ochrannou látku do větší hloubky, neboli až do vnitřního prostoru buňky, musíme využít impregnaci v tlakových kotlích, neboli tlakovou impregnaci

Způsoby:

- Bethelova metoda

- metoda plných buněk teplota oleje 105°C spotřeba 200kg/m3 - kreozotový olej

1. vytvoření počáteční podtlaku (8kPa) z důvodu zprůchodnění ztenčenin

2. napouštění kotle IL a zvyšování tlaku

3. udržování tlaku a teploty

4. snižování tlaku a teploty

5. konečný podtlak pro čištění povrchu

- Rüpingova metoda (metoda prázdných buněk)

- vytvoření vzduchového pera, pouze zvýšení tlaku, bez napuštění IL

- zvyšování tlaku a napouštění IL

- udržujeme tlak a teplotu

- snižování tlaku a vypouštění IL

- konečný podtlak pro čištění povrchu

V současné době se pro tlakovou impregnaci používají i jiné způsoby:

1. Acetylace – výrazné snížení hygroskopicity

- snižuje výskyt hub, plísní, ale i bobtnání a sesychání

2. Furfurylace – napouštíme dřevo tzv. furfuryalkoholem, který zpevňuje buněčnou stěnu→vyšší tvrdost a pevnost

3. Oleje a vosky – rostlinné a živočišné – odpuzují vodu

4. Pryskyřice – přírodní a syntetická, zvyšuje hustotu dřeva

5. Impregnace sacharózou – vyšší trvanlivost, pevnost a hustota

2.  Téma: Materiály pro povrchovou úpravu (PÚ)

- povrchová úprava je jedna z nejdůležitějších součástí tvořící dojem o výrobku

- někdy zaujímá až 2/3 ceny výrobku

- dokončování povrchu různými materiály ( barvy, laky...) je známé více než 4 tisíce let

- v Mezopotámii se polévali plochy roztaveným kovem, ve starověkém Egyptě se již používaly oleje, pigmentové ale i transparentní laky. Funkce PÚ – estetická, ochranná, technologická

Mokrá

(Nátěrové hmoty - NH)

-barvy

-laky

-emaily

MTR pro zušlechtění povrchu dílců

-mořidla

-tmely

-plniče pórů

-bělící prostředky

Rozdělení PÚ

Suchá

-broušení

-popalování

-kartáčování

-pískování

-fólie

-lamináty

Téma: Nátěrové hmoty

Barva- s obsahem pigmentů a barviva a může být základní, vyrovnávací, napouštěcí, podkladové, nebo vrchní

Laky- jsou transparentní a slouží jako konečná PÚ

Emaily- konečná PÚ s obsahem pigmentů a navíc, bez následného překrytí transparentním lakem.

Složky nátěrových hmot

a) filmotvorné - neprchavé

1) pryskyřice - přírodní (kalafuna, jantar, šelak, damara)

- syntetické (alkydová, rezolová, epoxidová,...)

2) oleje

3) deriváty celulózy nitro celulóza

4) deriváty kaučuku - chlorkaučuk

5) zvláčňovadla - zvyšuje ohebnost a pružnost

6) sušidla - urychlovače (urychlují vytvrzení NH)

7) tužidla - podmiňují vytvrzování ( většinou kyselinou)

8) plniva - zvětšují objem, snižují cenu, ale i přilnavost

9) pigmenty

b) prchavé složky

1) rozpouštědla - rozpouští pevné látky (pryskyřice)

2) ředidla - upravují viskozitu

Rozdělení NH podle způsobu nanášení:

- Štětcové

- Máčecí

- Navalovací

- Stříkací

- Polévací

ROZDĚLENÍ NH - číslování

1000-1999 - fermeže a laky

2000-2999 - barvy a emaily

3000-3999 - tónovací pasty

4000-4999 - nástřikové hmoty

5000-5999 - tmely štěrkové a stříkací

6000-6999 - ředidla

7000-7999 - tužidla, sušidla

8000-8999 - ostatní látky a prostředky

Téma: Druhy nátěrových hmot ( NH ) :

- Lihové - L

- Vodové - emulzní - V

- Olejové - O

- Celulózové - C

- Syntetické - S

- Polyuretanové - U

- Polyesterové - B

- Chlórkaučukové - H

- Silikonové - K

- Asfaltové - A

Lihové NH

- základ tvoří přírodní pryskyřice (např. ŠELAK, KALAFUNA, SANDARA, KOPÁL)

- NH jsou zdravotně nezávadné, vytváří lesklý film, který je tvrdý, ale zároveň křehký a používá se jako PÚ na hudební nástroje, na dětské hračky, při výrobě sudů, při restaurování

- nanáší se stříkáním, štětcem nebo polnou (bavlněná látka s ovčím rounem)

Vodové NH

- základ tvoří akrylátová disperze a nenasycené polyestery

- vytváří poměrně tlustý film, jsou odolné vodě i ve vodě nerozpustné, popříkladě jen částečně

- jsou pro venkovní i vnitřní použití a nejsou příliš vhodné pro exponované plochy

Olejové NH

- základ tvoří vysychavé oleje a roztoky přírodních a syntetických pryskyřic (KOPÁL, JANTAR, DAMARA)

- film je poměrně odolný a trvanlivý, jelikož olej nevysychá ani se neodpařuje, ale zasychá a přibývá na hmotnosti. Pro rychlejší zasychání přidáváme katalyzátory  - sušidla. Olejové NH se rozdělují na:

- mastné – 1 díl pryskyřice 3 díly oleje

- polomastné – stejné díly

- suché pro interiér – 3 díly pryskyřice 1 oleje

Celulózové NH

- základ tvoří celulóza, která je sama o sobě velmi tvrdá a špatně rozpustitelná

- NH je tvořena až 75% prchavými složkami

- nejsou vhodné na exponované plochy a dobře se nanáší stříkáním, navalováním ale i štětcem

- nevýhodou je, že neodolávají povětrnostním vlivům ani alkoholům

Syntetické NH

- základ tvoří syntetické pryskyřice, která se dělí na:

- alkydové - jsou to estery kyseliny ftalové v kombinaci se lněným, nebo ricinovým olejem. Jsou odolné povětrnostním vlivům.

- rezolové - z aminových, nebo fenolických pryskyřic. Vytvrzují přidáním kyseliny, nebo zvýšením tepla. Proto jim říkáme kyselino-tvrdnoucí. Jsou odolné mechanickým chemickým vlivům.

- epoxidové - jsou dvousložkové, jednu složku tvoří pryskyřice, druhou tvrdidlo. Zasychají za 8-10 hodin při zvýšené teplotě 30 minut.

Syntetické NH jsou odolné oděru – použití na exponované plochy. Nástřik 24 – 26 Fordův pohárek 4 mm s tryskou 1,8 mm tlak 3 atmosféry.

Polyuretanové NH

- základ tvoří polyuretanová pryskyřice, nebo i akrylátová.

- Nátěrové hmoty dvousložkové, nebo v dnešní době stále více používané jednosložkové, které se váží na vodu.

- Vytváří tvrdý, kvalitní film používaný na exponované plochy, odolává vodě, povětrnostním vlivům, alkoholů a při použití tvrdidla použitelnost 3 hodiny.

Polyesterové NH

- základ tvoří nenasycené polyestery a další.

- Nezbytnou složkou pro vytvrzení jsou katalizátory - organický peroxid.

- Jsou vhodné pro dokončování na stupeň lesku 1 (vysoký lesk)

- Často se používají v kombinaci s PUR laky, kde je základ a PUR  (polyuretanové) vrchní.

Asfaltové NH

- vyrábějí se rozpouštěním ušlechtilých dehtů v organických rozpouštědlech.

- Jsou odolné proti korozi a hnilobě, ale ne vysokým teplotám.

- Použití: exteriér - styk s půdou

- Nanáší se štětcem, máčením, stříkáním a poléváním.

Silikonové NH

- V dřevařském průmyslu se nepoužívají, používají se všude tam, kde je nátěr vystaven vysokým teplotám až 500°

- Nátěr je tvrdý až po vypálení

Chlórkaučukové NH

- Na dřevo nepoužíváme, převážně na beton, nebo zděné konstrukce

- Jsou odolné vodě, vhodné na bazény

Téma: Materiály pro zušlechtění povrchu nábytkových dílců

    - MOŘIDLA:

- Ve vodě rozpustná

- Disperzní

- Rozpustná v organických rozpouštědlech (lihová)

- Lazurovací

- Reaktivní mořidla

Význam mořidel :

- Získání široké škály barev

- Napodobení cizokrajných dřevin

- Zestejnění barevných odstínů

- Zakrytí barevných skvrn

- Některé obsahují fungicidní a insekticidní látky

Způsob probarvování mořidel do dřeva:

- Fyzikálně - spočívá v usazovaní barevných pigmentů na povrchu dřeva mezi vlákny

- Chemicky - probíhá chem. reakce mezi mořidlem a dřevem a probarvování vzniká do dřevního vlákna

- Chemickofyzikálně - kombinace

- Mořidla pozitivní - Mořidlo, které nepřevrací kresbu jarního a letního dřeva

- Mořidla negativní - převrací kresbu

1. Mořidla ve vodě rozpustná

- dvousložková

- skládá se ze dvou složek kde první složkou je tzv. předmořidlo (roztok tříslovin ve vodě) mají za úkol neutralizovat povrch

- druhou složkou tvoří zamořidlo – roztoky kovových solí, nebo dehtových barviv. Velmi kvalitní, ale drahá.

- Amoniakální (čpavková)

- jedny z nejpoužívanějších mořidel, kde jednu s složku tvoří barviva a druhou složku látky schopné měnit chemickou strukturu (čpavek) dřeva.

- barvivo tvoří kovové soli, nebo dehtová barviva.

- Vosková

- vytvářejí na povrchu dílce jemný sametový film

- je to kombinace zmýdelněného vosku s dehtovými barvivy.

- jsou poměrně drahá a používají se hlavně jako opravná

- z dehtových barviv

- negativní mořidla

- jsou poměrně používaná, levná a prodávají se jako prášková

- zemitá

- jsou náhražkou za přírodní mořidla

- vyrábí se z výtažků hnědého uhlí

- nejsou moc kvalitní

- špatně vnikají do dřeva

- používáme je tam, kde není kladen důraz na kvalitu

2. Mořidla disperzní

- ve vodě rozptýlené pigmenty, pod obchodním názvem „versatinová žluť, modř, zeleň, čerň, červeň,....“

3.   Mořidla rozpustná v organických rozpouštědlech

- Rozpustná v nepolárních rozpouštědlech

- oproti ostatním mořidlům mají tu výhodu, že nezvedají dřevní vlákno

- nevýhodou je vysoká cena, částečná zdravotní závadnost a špatné vnikání do dřeva

- Rozpustná v etanolu

- velmi dobře vnikají do dřeva, oděru odolné. Jejich hlavní nevýhodou je sklon ke tvorbě skvrn při moření (= rychle schne)

- lepší u tvrdších dřevin

- pro zabránění tvorby skvrn lze přidat 20-30% vody

4. Lazurovací mořidla

- barevné prášky a pigmenty rozpuštěny, nebo rozptýleny v nízkoviskozním laku (= lak na olejové bázi)

- tyto mořidla, patřící do NH, mají tu výhodu, že se nemusí opatřovat ochranným krycím filmem

- výrobci: Tikkurila, Luxol, Loxul, Drevocolor, Xyladecor, Yohnstone, Herbol

5.Reaktivní mořidla

a)  čpavková – dřevo tmavne

b)  peroxidová – dřevo světlá

c)  pomocí nanočástic oxidu železa – částice reagují s tříslovinami a podle jejich obsahu se dřevo zbarvuje do černa, tmavě modra, zelena či šeda. Úpravou koncentrace roztoku lze získat širokou škálu barevných odstínů.

Obecné podmínky:

- nanášíme ručně, nebo strojně

ručně – houbou, rozprašovačem, štětcem, máčením

strojně – stříkáním, máčením, navalováním

- stojaté dílce moříme ze spoda nahoru

- při použití vodových mořidel čelní konce před mořením navlhčit

- u vodových mořidel pro zabránění zvednutí dřevních vláken první vrstvu přebrousíme, nebo před mořením navlhčíme a potom brousíme

- při použití tmavších odstínů mořidel se mohou vysrážet tzv. Kovové soli – nutné vykartáčovat, nebo setřít

B)  Tmely:

„Kde rozumu nestačí, tam se tmelu natlačí“

- jsou to tekuté až těstovité látky, které se rozdělují na:

- opravné tmely

- slouží k opravám drobných vad vzniklých při výrobě, nebo v netěsnostech konstrukčních spojů

- opravní tmely aplikujeme nejčastěji stěrkou

- požadavky na tmel:

- přiměřená konzistence

- objemová stálost

- dobrá přilnavost

- trvanlivost

- snadná brousitelnost

- široká škála barevných odstínů

- snadná aplikace a příprava

- příklady receptur tmelu:

- skládá se ze tří hlavních složek: pojiva, plniva, barviva

- kostní klíh + plavená křída + hlinka

- PVAC + dřevní moučka + hlinka

- nitrolak+ dřevní prach + hlinka

- v dnešní době nejrozšířenější akrylátové hmoty poměrně levné a v široké škále barevných odstínů

2. podkladové tmely

- slouží jako podklad pro pigmentové nátěrové hmoty

- aplikuje se plošně, nejčastěji stříkáním nebo navalováním

- ideální pro porézní materiály jako DTD, OSB, apod.

      - Plniče pórů:

- pomocí plničů pórů vyplňujeme dutiny cév, abychom získali dokonale hladký povrch pro úpravu transparentními laky

- plniče nejčastěji používáme u kruhovitě pórovitých dřevin a při PÚ politurou

- neplněný povrch se časem velmi špiní

- Rozdělení plničů:

- práškové – přírodní pemza

- tekuté – plniče na bázi nitrocelulózových laků, které se aplikují stříkáním

- plničované plochy je zapotřebí přebrousit číslem zrnění minimálně 240

      - Bělící prostředky:

- slouží k odstranění barevných skvrn ve dřevě, nebo k úplnému zesvětlení celé plochy

- Rozdělení:

- chemické bělící prostředky – dochází k chemické reakci bělidla s barvivem a tříslovinami dřeva

- Kyselina šťavelová – v podobě bílých krystalů, které se rozpustí ve vodě a koncentraci 5-10%. Vhodné pro odstraňování barevných skvrn, ale povrch je nutné neutralizovat po aplikaci vodou.

- Kyselina siřičitá – používá se výhradně pro bělení celulózy , ty s vyšším obsahem tříslovin je nutné bělit opakovaně.

- Peroxid vodíku – používá se v kombinaci se čpavkem a to v poměru 10% peroxidu, 30% čpavku, nebo 30% peroxidu, 20% čpavku- zbytek voda. Vhodné k celkovému bělení, ale i k odstraňování skvrn a povrch také neutralizujeme kyselinou octovou- 4% roztokem.

- Chlorové bělící prostředky – ideální pro plošné bělení, záleží na koncentraci.

- fyzikální bělící prostředky – aplikují se jako nátěrové hmoty, které mají zesvětlit celou plochu materiálu. Jedná se o pigmenty, které ulpívají mezi dřevními vlákny. Jejich nevýhodou je, že částečně zakrývají texturu dřeva. (Aibert C 1034, Spoloxylová běloba)

Téma: Brusiva a brusné prostředky

- Vlastnosti brusiv ovlivňuje:

  - Tvrdost – čím je tvrdší, tím je trvanlivější dle Mohseho stupnice tvrdosti. Diamant 10, na dřevo 7 – 9,5

  - Tvar zrna – ovlivňuje řeznou schopnost vnikání do dřeva

- Ostré pro dřevo

- Tupé pro lak

  - Houževnatost – je důležitá aby se zrno nedrolilo

  - Velikost zrna – veliké ubírají více, ale nechávají stopy. Palec = Coul = 25, 4 mm

- Dělení brusiv podle původu:

  - Přírodní – pemza 3 -6, pazourek 6,5 – 7,5, granát 6,5 – 7,5, smirek 7,5 – 8, korund 9 – 9,5.

  - Syntetická – syn. pemza a korund a karbid křemíku

- Dělení brusiv podle účelu:

  - Volná zrna – brusné a leštící prášky – mletá pemza, vídeňské vápno

  - Zrna v mazivu – brusné a leštící pasty

  - Zrna na podkladě

  - Zrna pojená – brusné nástroje

3.Téma: Ostatní materiály

Téma: Spojovací prostředky

Kovové mechanické spojovací prostředky slouží pro spojení jednotlivých dílců, sestav nebo skupin dílců pomocí nerozebíratelného nebo rozebíratelného spojení. Tyto základní spojovací prostředky se dají rozdělit do následujících skupin:

- hřebíky a svorky,

- vruty,

- šrouby.

Hřebíky

- hřebík vytváří nerozebiratelné spojení

- pomocí alespoň 4 hřebíků příslušného druhu, délky a průměru

- zásady správného spoje:

- hřeby zatloukáme kolmo k dřevním vláknům

- špičku jemně sklepneme, zabráníme tím rozštípnutí

- Stavební hřebík se zápustnou hlavou (tvar B), se vyrábí v délkách od 35 – 260 mm. Používá se při zhotovování bednění, příček, střešních konstrukcí apod. Jsou to jedny z nejpoužívanějších hřebíků.

- Stavební hřebík s plochou hlavou (tvar A), se vyrábí v délkách od 13 – 30 mm. Použití je stejné jako u předchozího typu.

- Kolářské hřebíky se vyrábějí v délkách 15 – 90 mm. Díky své malé hlavě se používají všude tam, kde by velká hlavy byla více viditelná, nebo by způsobovala potíže při přibíjení, jako je montáž obkladů a přibíjení hřebíků do drážky palubky.

- Čalounické hřebíky se vyrábí v délkách 10 – 25 mm. Jsou charakteristické velkou ozdobnou hlavou. Používají se pro uchycení čalounění a jako ozdobný a zároveň funkční prvek.

- Strojní hřebík se vyrábí v délkách 35 – 90 mm. Jedná se o hřebíky, které jsou zpracovávány v automatizovaných linkách na výrobu dřevěných palet a obalů, v provedení bez povrchové úpravy nebo pozinkované.

- Hřebíky do krytiny nebo také lepeňáky, lepenáče, papíráky, téráky, se používají k připevňování lepenky, bitumenových pásů i kanadských šindelů. Pro upevňování eternitových desek se používá hřebík do krytiny s malou hlavou, která je ale silnější a tedy odolnější proti jejímu upadnutí od dříku hřebíku. Hřebíky do krytiny se vyrábí v délkách od 16 – 40 mm, v provedení bez povrchové úpravy, měděné, hliníkové, pozinkované a nerez.

- Hřebíky bez hlav, tzn. pouze se špičkou, se využívají jako osičky do dveřních a okenních závěsů. Hřebíky bez hlav se vyrábějí v různých délkách a v provedení bez povrchové úpravy i pozinkované.

- Kroužkové hřebíky se používají především při výrobě dřevěných palet a obalů, ale stále častěji nacházejí uplatnění i jinde. Jejich specifikem je dřík, na kterém jsou vyválcovány „kroužky“, někdy se uvádí „stromeček“, které výrazně zvyšují pevnost spoje. Jejich zpracování probíhá především strojně, v paletovacích linkách. Hřebíky se vyrábějí v délkách od 25 mm do 120 mm, v provedení bez povrchové úpravy i pozinkované.

- Zámečnické hřebíky se vyrábí výhradně v mosazném provedení. Malá, téměř půlkulatá hlavička je vhodná pro různé dokončovací práce. Zámečnické hřebíky se vyrábí v délkách od 16 mm do 40 mm, v provedení mosazné a nerezové.

- Šroubové hřebíky se používají především při výrobě dřevěných palet a obalů, ale stále častěji nacházejí uplatnění i jinde. Jejich specifikem je dřík, na kterém je vyválcována „šroubovice“, která zvyšuje pevnost spoje. Někdy se uvádí i název „kroucené hřebíky“. Jejich zpracování probíhá především strojně, v paletovacích linkách. Hřebíky se vyrábí v délkách od 40 mm do 120 mm, v provedení bez povrchové úpravy i pozinkované.

- Nastřelovací hřebíky upevňují kovové svorky, pásy, izolační folie atd. Jejich tepelné zušlechtění - kalení - umožňuje připevňování těchto prvků i na betonový a ocelový podklad. Malé kalené hřebíky, podobné kolářským hřebíkům, dobře poslouží i k připevňování obkladových dřevěných palubek a dokončovacích podlahových a dekoračních lišt. Kalené hřebíky se vyrábí výhradně s povrchovou úpravou s galvanickým zinkem nebo černěné.

- Sponky a telegrafické svorky, specifické svým tvarem „V“, se používají především k připevňování pletiva k dřevěným sloupkům. Telegrafické svorky se vyrábí v délkách 16 mm až 40 mm, v provedení bez povrchové úpravy i pozinkované.

- Hřebíky s háčkem se vyrábějí v délkách 30 – 80 mm. Slouží pro zavěšení nejrůznějších předmětů, jako jsou obrazy, nástěnky apod.

- Svorky se vyrábějí v délkách od 3 – 100 mm a o šířkách 1,8 – 25 mm. Mají široké uplatnění v oblasti zpracování dřeva od připevnění zad skříní, dna zásuvek, výroby dveřovek, stavebních konstrukcí, dělících stěn, tak i v tesařství pro přichycení parozábran apod.

- Speciální hřebíky -  do této skupiny hřebíků patří hřebíky sádrokartonové, vlnité hřeby, dvojšpičkový hřeb a různé hřebíky pro připevnění speciálních krytin.

Vruty

- patří do rozebiratelného spojení a rozděluje se podle použití:

- kde je spoj dynamicky namáhán

- kde je spoj vystaveny povětrnostním podmínkám

- kde jsou dvě k sobě přilehlé plochy malé

- při montáži nábytkového a jiného kování

Podle konstrukce

1) podle tvaru hlavy

2) podle tvaru závitu

- závit může být po celé délce dříku – plný, částečný

- špička závitu může být tupá – konfirmát (ikea šroub) , nebo samořezba, jednoduchý, nebo dvojitý závit

3) podle drážky v hlavě

4) podle použitého materiálu

Jednotlivé typy vrutů:

- Univerzální vruty jsou základním typem vrutu pro běžné spojování. Vruty jsou ocelové, kalené, galvanicky zinkované se žlutým nebo bílým chromátem. Vyrábí se v délkách 10 – 400 mm, v provedení s plným nebo částečným závitem a různým tvarem hlavy (zápustná, čočková a půlkulatá) s drážkou pozidrive a torx.

- Konstrukční vruty jsou používány ve stavebnictví, kde najdou uplatnění například při výrobě střešních konstrukcí.

- Vrut do dřeva ČSN 02 1810.05 (DIN 571), tzv. „podstavcový“, slouží k připojení např. ocelových desek na konstrukční prvky dřevostaveb. Je vyroben z oceli s povrchovou úpravou žlutý, nerezový nebo bílý zinek. Nerezový může být také použit například pro kotvení sanitárních prvků ve vlhkém prostředí do zdiva či betonu, prostřednictvím hmoždinek.

- Vrut do sádrokartonu se vyrábí v délkách od 25 do nejčastěji 55 mm, ale může mít i 120 mm délky. Máme několik základních typů těchto vrutů:

- TN, TB, TX, FN, Cetris, TEX.

- Šroubový háček tvoří samostatnou skupinu vrutů, slouží obdobně jako hřebíkový háček, ale má díky závitu daleko větší pevnost a nosnost. Šroubové háčky mohou být s poutem, klíčové, s drážkou nebo okem.

- Kombinovaný šroub se vyrábí o délce 40 – 120 mm, kdy na jednom konci je závit vrutu a druhý konec je tvořen hladkou nebo závitovou kulatinou, popřípadě čtyřhranem. Uprostřed je pro snadné zapuštění šestihran. Nejčastěji se používá pro montáž polic bez viditelných konzol.

Šrouby

Šrouby se rozdělují:

- Podle tvaru hlavy:

- se šestihrannou hlavou
 - s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem
 - závrtný šroub
 - s půlkulovou hlavou
 - se zápustnou hlavou
 - lícovaný šroub

- čočkovitou hlavou

2) Podle závitu:

1. Spojovací šrouby:
a) metrický závit – hrubý M20, jemný M20x1,5, značka M [ mm ] 
b) Withworthovy závity – značka W, [ v palcích ], ( W12‘‘)
c) Trubkový závit – značka G, [ v palcích ], G3/4 
d) Kuželový závit – vnější R, vnitřní Re
e) Oblý závit – Rd30

2. Pohybové šrouby:
a) čtvercový závit (nerovnoramenný)
b) lichoběžníkový závit:
- rovnoramenný – trapézový Tr 48x16 (P8)
- nerovnoramenný – ( S70x10 )
c) zvláštní závity – pancéřový, Edisonův, samořezné

3) Podle stoupání šroubovice:
Podle stoupání šroubovice:
a) pravý (základní)
b) levý – označení LH
Podle počtu závitů:
a) jednochodý
b) vícechodý (pro snížené tření)

Typy pojištění šroubových spojů

    - Tvarové pojištění:
- pomocí matice a závlačky
- pomocí podložky s nosem
- drátem s plombou
- KM matice a MB podložka
b) Silové zajištění:
- pomocí pružných podložek
- pomocí dvou matic
- pomocí samojistné matice
- pomocí podložky Nord Lock
c) Zajištění materiálovým stykem:
- zakápnutí barvou
- připájení
- přivaření

Téma :Nábytkové kování

- Rozdělení:

- Spojovací kování

- Uzavírací kováni

- Závěsy

- Doplňkové

- Vnější

- Speciální

1) Spojovací kování

- slouží ke spojování nábytkových dílců, nebo konstrukcí a to jak k trvalému tak i rozebiratelnému spojení

- z nerozebiratelných jsou to hřebíky, z rozebiratelných vruty, šrouby a ostatní prvky

Rozebiratelné spojovací kování

- spojovací šroub – nejčastěji spojuje korpusy k sobě

- šroub s válcovou maticí – k rohovému spojení aglomerovaných ale i masivních materiálů

- konfirmát – speciální šroub pro aglomerované mtr, k předvrtání je nutný speciální vrták

- vratový šroub – k přichycení masivnějšího kování, nebo prošrubování masivního dílce

- z jedné strany půlkulatá hlava, z druhé strany matice

- pod hlavou čtyřhran, zabraňuje protáčení

- spojovací excentr – rychlé spojení pomocí kruh. excentru a šroubu, použití u korpusových dílců

- přitahovací excentr – dvě excentr. misky propojené plechem

- použití: obložkové zárubně, římsy, pracovní desky, apod.

- Úhelníky – různé typy i materiály

- lůžkové kování

- + řada dalšího spojovacího kování

2) Uzavírací kování

- slouží k uzavírání okenních a dveřních křídel, dveří skříňového nábytku, zásuvek, apod.

- podle konstrukce uzavírání, uzávěry rozlišujeme:

- zámky – slouží k uzavření s následným uzamčením

- uzávěry – slouží k uzavření bez uzamčení

- sklapky – zabraňují dveřím samovolně se otevírat

1. Zámky

- obyčejný

- dozický

- cylindrický

- speciální

Rozdělení podle konstrukce

- závorové

- rozvorové

Rozdělení podle umístění a montáže

- vrchní

- zapouštěcí

- zadlabávací

2. Uzávěry

- nejčastěji jednoduché zástrčové systémy z posuvným jazýčkem, nebo jezdcem

- patří sem i okenní olivy a půlolivy

3. Sklapky

- rozdělují se na magnetické a mechanické

3) Závěsy

- Miskový – NK závěs

- rozděluje se podle velikosti, podle uložení dveří (naložené, polonaložené, vložené), podle úhlu otevírání (až 175º)

- rohový – miskové závěsy jsou vybaveny tlumičem dorazu u starších typů, možnost nacvakávacích dorazů, nebo externích (mimo závěs)

- miskové závěsy se nejčastěji používají u skříňového nábytku a mají výhodu, že stavitelné ve třech směrech

- Trubičkový – závrtný

- rozdělují se na: obyčejný trubičkový, trubičkový s podkovou, trubičkový trizávěs (který lze nastavit nejen do prava a do leva ale i nahoru a dolů

- Kloubový – jednoduchý závěs, nejčastěji venkovní použití (branky, síťky, atd.)

- Vysazovací válečkový – použití: stejné jako u kloubového, jen vysazovací

- Lomený závěs – dveřní závěs, jednoduchá montáž, i pro větší zatížení

- Zadlabávací závěs (dveřní) – různé velikosti pro dveřní a okenní křídla

Zadlabávací se speciálním křížovým – zapouštěcím dlátem, zajišťuje se hřebíkem bez hlavičky

- Čípkový – jednoduchý závěs s čepem na dolním a horním rohu dvířek, který je vložen do vyvrtaných otvorů

- nejčastěji se montují přímo při montáži korpusu skříně

- Speciální – Zyssa, sklopný boční, skrytý, aventos…

4) Doplňkové

- patří sem nábytkové podpěry, sklápěcí a výklopné mechanismy, apod.

5) Vnější

- patří sem ozdobné štítky, nalepovací lišty, klepadla, úchytky, apod.

6) Speciální

- patří sem drátěné programy, nábytková kolečka, výsuvné nohy stolů, pojezdy, apod.

Téma : Sklo

Sklo je obvykle průhledná látka, vyrobená tavením několika surovin.

- Křemičitý písek

- Dolomit

- Sody

- Vápence

- Sulfátu a barviva

Sklo se vyznačuje:

- Odolnosti proti vysokým teplotám

- Odolnosti proti chemikáliím

- Trvanlivostí

Základní druhy skla:

- Ploché sklo tažené – roztavená sklovina se válcuje mezi válci

- Plavené sklo – tavenina plave na povrchu cínové lázně jako rovný skleněný pás o stejné tloušťce

- Ploché sklo lité a válcované – vyrábí se litím skloviny na stůl, kde se rozválcuje na desku

- Lisované sklo – v kovových formách se vyrábějí tlustostěnné výrobky – dlaždice, tvárnice…

- Pěnové sklo – vyznačuje se bublinkami, které zlepšují izolační vlastnost

- Skelná vlákna – skelná vata, izolace, přídavek do pryskyřic, sádrokartonových desek apod.

Sklo může být:

  - Okenní 2 – 4 mm

  - Lité – hladké nebo vzorované

  - Surové – neprůhledné na police, stolové desky…

  - Ornamentální

  - Drátové -  síť uvnitř

  - Zrcadlové

Téma : Izolační materiály – tepelně a zvukově izolační

Zabraňují unikání tepla či přehřátí budovy. Dříve se používali přírodní materiály jako seno či sláma. Dnes už se používají spíše plastové druhy, své místo na slunci však také stále mají i přírodní materiály. Tyto tepelné izolace zároveň většinou slouží i jako akustické izolace. Tedy přenosu hluku mezi konstrukcemi.

- Pěnový polystyren EPS – Nejpoužívanějším vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům. Je dodáván ve formě vypěnované formy nařezané do bloků či ve formě vypěněných kvádrů.

- Extrudovaný polystyren – Nenasákavý, lze využít i jako hydroizolaci. Tvar tohoto materiálu je deska s polodrážkou či hranou. Je však nutné jej chránit před UV zářením. Při rozlomení se nedrolí na kuličky, jako je tomu u předchozí varianty.

- Pěnový polyuretan – Málokdo by si pod tímto označením představil klasický molitan, ale je tomu tak. Je možno použít také tvrdou pěnu PUR (ve stavebnictví častěji). Opět je nutné jej chránit před vystavením UV záření.

- Minerální vlna – Je to v podstatě tavená hornina. Nejčastěji se používá křemen a čedič. Tato hornina je zpracovaná na drobná vlákna a následně stlačena s různými přísadami na desky. Minerální vlna je vysoce paropropustná a dobře odolává ohni.

- Celulóza – Recyklovatelný materiál. Starý papír se nafouká na jednotlivá místa přímo na stavbě. Je to jedna z nejlevnějších izolací.

- Pěnové sklo – Speciální sklo se rozemele na prášek, vystaví se vysoké teplotě, která zapříčiní, že napění a zvýší svůj objem. Po zchladnutí je tvar konečný. Vysoce parotěsný a nehořlavý materiál. Hojně využíván v pasivních domech nebo pochozí střecha v průmyslu. Cena je značně vysoká, proto nepatří k nejrozšířenějším tepelným izolacím.

- Perlit – Hornina. Snese tedy vysokou teplotu, je však značně nasákavý. Využití pouze do suchých provozů.

- Keramzit – Přírodní materiál vytvořený expanzí jílu. Snáší vysokou teplotu a vyznačuje se velkou pevností v tlaku. Je využit k výrobě českému unikátu a to odlehčenému betonu.

- Ovčí vlna – Všívá se do tkaniny a je využíván jako ekologický materiál např. v dřevostavbách. Na svůj věk jde o poměrně mladou tepelnou izolaci.

- Konopí – Dokáže nahradit minerální vlnu. Jedná se o foukanou sypkou izolaci. Využívá se tedy u těžko přístupných míst. Ekologický paropropustný materiál.

Téma : Plasty

jsou organické makromolekulární sloučeniny rozdílného chemického složení.

Rozdělení:

    - Podle chování při zahřátí

  - Termoplasty – opakovaně měknou a tuhnou

Aminoplasty, PUR pěny , polyesterové nasycené pryskyřice

  - Reaktoplasty – chemicky vytvrzují a přecházejí nenávratně do netavitelného stavu.

Polyvinylchlorid, polystyreny

    - Podle surovin

- Přírodní – šelak, kalafuna, jantar, kopál, damara, sandara

- Polysyntetické – vznikají přešlechtěním přírodních látek – kaučuk – vyrábí se chlorkaučuk nebo z celulózy vzniká derivát celulózy

- Syntetické – získané synteticky z nízkomolekulárních látek – monomerů

    - Podle chemické reakce

- Polymerace

- Polykondenzace

- Polyadice

    - Podle fyzikálně mechanických vlastností

- Plastomery – při napětí se deformují a tak zůstávají v tomto tvaru

- Elastomery – po uvolnění napětí se vrací do původního tvaru

    - Podle užití v dřevařské výrobě

- NH

- Fólie a lamináty

- Konstrukční dílce – zásuvky...

- Lepidla

- Pro olepování bočních ploch

### Téma: Čalounické materiály

- Pružiny: tlačná dvoukuželová, kuželová, válcová, tažná a vlnitá

Vyrábí se z upraveného ocelového drátu, rozděleného dle tvaru a použití – sedadlo, opěradlo, postel.

Pružící schopnost závisí na tvaru pružiny, jakosti ocele, tloušťce a počtu závitů.

- Kostry: Prefabrikáty z pružin vzájemně spojené v kostru.

- Popruhy: 40 – 80 mm, přenášejí celou zátěž na kostru výrobku. Dělí se na gumové, textilní a gumotextilní. Mezi pružící materiály se ředí výplety sedadel a opěradel. Dříve rákosové, lýkové, dnes  polyamidové nebo z jiných plastických MTR.

- Výplňové a kypřící MTR

Požadavky:

- Pružnost

- Měkkost

- Odolnost deformacím

- Vzdušnost a zdravotní nezávadnost

- Odolnost proti biologickým škůdcům.

Druhy:

- Rostlinné – mořská tráva, lesní tráva, africká tráva, tráva z Krkonoš

- Živočišné – koňské žíně, směsi hovězí a vepřové srsti – štětiny, použití na výrobu gumožíní – spojuje se pomocí latexového mléka

- Izolační materiály: jsou textilie, kterými se oddělují tvarové vrstvy od pružících.Potahují se jimi pružinové kostry matrací.

Druhy:

- Z tkaných textilií – juta, molino

- Z netkaných – aratex

- Potahové materiály

Požadavky:

-pružnost

- Odolnost opotřebení

- Estetický vzhled

- prodyšnost

- jednoduché čištění

Rozdělení:

- Tkaniny a úplety – tkalcovské stavy – atlas, ripis, plátno

- Koženky – na textilním podkladu vrstva plastu

- Kůže – hovězí, telecí, kozí, vepřová, ovčí

- Ostatní materiály:

- Nitě – z příze

- Čalounické provazy

- Knoflíky