Střední škola řezbářská Tovačov

STUDENTSKÝ SEŠIT

PŘEDMĚT:	MATERIÁLY

TŘÍDA:		ŘE4

JMÉNO:		………………………………………

Přehled učiva:

- Lepidla

- Lepicí folie

- Lepicí směsi a jejich složení

- Nanášení lepidel

- Nanášení nátěrových hmot

- Nalepování fólií a laminátů

- Nalepování laminátu

- Brusiva a brusné prostředky

- Vady dřeva

- Čalounické materiály

- Látky na ochranu dřeva

- Téma: Lepidla

- Přírodní lepidla:

- Lepidla přírodního původu – živočišná:

- Kostní glutinový klíh: vyrábí se z kostí a kůže jatečních zvířat ve formě kuliček, šupinek nebo tabulek. Ty se musí nechat nabobtnat 30–120 min. ve studené vodě. Poté se ve dvojité nádobě směs zahřívá na tepotu 50–55 °C. Při překročení se ztrácí lepivost.

Vytvrzování: nanáší se v teplém stavu a vytvrzuje se ochlazením taveniny.

Použití: konstrukční lepení, spárovky, výroba tmelů – opětovným zahřátím lze opět použít.

- Kaseinový klíh: vyrábí se z mléčné bílkoviny kaseinu. Prodává se pod obchodním názvem Firmus. Je to nažloutlý prášek, který se připravuje postupným přisypáváním do vlažné vody o teplotě 50–55 °C. Po cca 30 min. zahřátí a rozmíchání klíh aplikujeme.

Použití: stavebně truhlářské výrobky, přísada do syntetických lepidel, pro zlepšení vlastností přidáváme vápenné mléko nebo vodní sklo.

- Albuminový klíh: červenohnědý prášek, vyrobený z krve jatečních zvířat. Prášek se smíchává s vápenným mlékem, a po smíchání se nanáší.

Použití:

- klížení PDP,

- tvarových PDP,

- dýhování.

Nevýhody:

- neodolává vodě a vlhkosti,

- výrazně zapáchá a neodolává mikroorganismům.

- Lepidla přírodního původu – rostlinná:

Vyrábí se především ze škrobů brambor, kukuřice, rýže aj., také z přírodních pryskyřic, rostlinných gum, přírodního kaučuku, pektinů, algynátů apod. V dřevařství se používají jako přísady do syntetických lepidel. Dále se používají v čalounictví a papírenském průmyslu.

- Lepidla přírodního původu – minerální:

Jsou anorganického původu jako je sádra, vodní sklo, vápno a cement. Používají se pouze jako přísady do syntetických lepidel jako nadstavovadla.

- Syntetická lepidla

- Syntetická reaktoplastická, termosetická, polykondenzační:

Polykondenzační: tato lepidla vytvrzují polykondenzační chemickou reakcí při zvýšené teplotě nebo přidáním tvrdidla.

- Fenolformaldehydová PF: prodávají se pod obchodním názvem Umacol B, základem je fenol z kamenouhelného dehtu.

Příprava: hustá kapalina, která se ředí lihem, pro vytvrzení se přidává kyselina paratoulensulfonová v poměrech:

- za studena 1 : 5,

- za tepla 1 : 6,

- za horka nedáváme.

Výhody:

- voděvzdorný spoj,

- odolává teplé i studené vodě i povětrnostním podmínkám,

- spoj je tvrdý, ale tupí nástroje,

- zbarvuje dřevo do červena.

- Močovinoformaldehydová UF: prodávají se pod názvem Umacol C; bílá, hustá kapalina, ředí se vodou, možnost přidání technické mouky. Vytvrzuje zvýšením teploty nebo přidáním kyseliny chloridu amonného 1.10.

Výhody:

- bílá kapalina – ředidlo – voda, možnost přidání lepidla PVAC.

Nevýhody:

- tvrdý, ale křehký spoj,

- při máčení povoluje.

- Fenolresorcinoformaldehydová RF: přidáním formaldehydu vytvrzuje při normální teplotě. Spoje odolávají povětrnostním podmínkám, horké i studené vodě, kyselinám i zásadám. Spoje jsou vysoce pevné a kvalitní. Lepidlo se používá při lepení dřevěných nosníků a velkých konstrukcí.

- Melaminoformaldehydová MF: bílá barva. Lepidlo vytvrzuje bez přidání tvrdidla, pouze zvýšením teploty 130–140 °C. Spoje jsou pevné a odolné vodě, vlhkosti, ale povětrnostním podmínkám málo. Této pryskyřice se využívá při výrobě fólií a laminátů, které se vyrábí impregnací speciálních papírů.

- Xylenolformaldehydová

- Syntetická reaktoplastická, termosetická, polyadiční:

- Polyuretanová PUR: vyrábí se jako jednosložková nebo dvousložková – lepí sklo, kovy, dřevo, keramiku – nebo kombinací jiných materiálů. Spoje vytvrzují v širokém rozmezí teplot i při 0 °C. Spoje jsou vysoce pevné a odolné povětrnostním vlivům.

- Použití: jako u PF.

- Epoxidová: vytvrzují přidáním tvrdidla při nízkých teplotách, nebo nad 100 °C. Jsou to lepidla tzv. beztlaková. Lepí různé materiály a jejich kombinace.

- Polyesterová

- Syntetická – termoplastická:

- Polyvinylacetátová PVAC: polyvinylacetátová pryskyřice – disperze ve vodě. Tato lepidla jsou levnější, neobsahují škodlivá rozpouštědla, mají vysoký obsah sušiny a jsou nejpoužívanějšími lepidly. Další výhody: snadná příprava, přiměřená otevřená doba, přiměřená tvrdost; ředí se vodou a snadno se nanáší, jsou trasparentní po zaschnutí a zdravotně a ekologicky nezávadná.

Rozděluje se na skupiny:

- D1 – interiér.

- D2 – interiér s krátkodobým působením vody nebo kondenzované vody.

- D3 – interiér s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody, s chráněním proti povětrnostním vlivům – zastřešené pergoly.

- D4 – exteriér – vystaven povětrnostním vlivům, ale opatřen ochranným nátěrem.

Použití: výroba SP, konstrukční spoje.

Názvy výrobců: Duvilax, Herkules, Disperkol, Ponal PVAC, Rakoll, Umakol P.

- Kaučuková: rozpouštědlová lepidla, vytvrzují při běžné teplotě. Nanášíme na obě plochy u savých materiálů ve dvou vrstvách. Po zavadnutí dílce stáhneme a můžeme povolit. Lepidlo je tzv. beztlakové, rozděluje se na savá, nesavá a kombinovaná.

Použití: veškeré materiály – papír dřevo, kov, keramika…

Názvy výrobců: Chemopren, Alkapren, Alkafen, Terralep.

- Tavná: bezrospouštědlové, termoplastické hmoty, které se aplikují v roztaveném stavu – tavenina se po nánosu a přiložením dvou dílců ochladí a ztuhne. Aplikuje se tavnou pistolí, speciální válcovou nanášečkou – olepování bočních ploch – dýhy, folie…

Použití: aranžérství, průběžné olepování bočních ploch, výroba sesazenek – tavné vlákno.

- Polyvinylchloridová PVC: jsou rozpouštědlová lepidla k lepení folií a tapet na dřevo.

- Téma: Lepicí folie

Nahrazují tekuté lepicí směsi. Je to speciální hmota vyválcována do podoby tenké mléčné folie (z tavného lepidla). Folie se po vyválcování navíjí na cívku. Suší se při teplotě 120 °C. Výhodou oproti kapalným lepidlům je neomezená otevřená doba lepení a lepí pouze v místě folie. Jsou to lepidla typu EVA – etylén, vinyl, acetát. Folie mohou být: copolyamidové, copolyesterové nebo polyuretanové.

- Téma: Lepicí směsi a jejich složení

- Rozpouštědla: podle druhu lepidla a doporučení výrobce – lih, kyselina…

- Tvrdidla: urychlují vytvrzování a aktivují chemickou reakci sesíťování molekul.

- Retardéry: zpomalují reakci a průběh vytvrzování – prodlužuje se otevřená doba lepení.

- Plniva: nemají částečný lepicí účinek, používají se jako nadstavovadla pro zvětšení množství lepicí směsi (dřevitá moučka, bakelitová moučka, kaolin, plavená křída).

- Nadstavovadla: mají částečný lepicí účinek – funkce jako plniva ovlivňují viskozitu a zabraňují prosakování směsi (škroby, pryskyřice).

- Zpěňovadla: jsou to látky, které způsobují až 5× zvětšení objemu směsi. Snižují tekutost a obvykle se aplikují našleháním.

- Zušlechťující přísady: zlepšují vlastnosti lepidel, zvyšují například voděodolnost, nebo obsahují fungicidní nebo insekticidní přísady.

- Téma: Nanášení lepidel

- Válcové nanášečky:

Válcové nanášečky lepidla se používají k nanášení studených lepidel na jednu nebo obě strany dýh nebo plošných desek. Pracují tak, že desky procházejí mezi dvěma válci, kterými se lepidla nanáší na jejich povrch v souvislé rovnoměrné vrstvě. Podle počtu válců rozeznáváme nanášečky lepidla dvouválcové a čtyřválcové. Způsoby nanášení jsou patrné z obr. 56.

Zásoba lepidla u dvouválcových strojů je ve spodních nebo bočních vanách. Válcové nanášečky jsou stroje s periodickým doplňováním zásoby lepidla. Vlastní nanášení lepidla na plochy dílců probíhá kontinuálně.

- Diskové nanášečky:

Jsou speciální stroje pro nanášení lepidla na klínové nebo rovné ozuby. Příklad diskové nanášečky na klínové ozuby je na obr. 56 F a 57 II. Stroj tvoří součást výrobní linky na výrobu tzv. nekonečného vlysu, složeného z krátkých vlysů, spojovaných navzájem čelními klínovými ozuby. Stroj je opatřen řadou horních a spodních, výškové seřiditelných, klínových disků poháněných převodovým elektromotorem a řetězy. Spodní disky se otáčejí v lepidlové směsi a nanášejí lepidlo na horní disky. Lepidlo se na klínové ozuby nanáší při jejich zasunutí mezi disky.

Tloušťku nánosu lze regulovat seřízením vzdálenosti horních a spodních disků ručním kolečkem. Disky jsou zhotoveny z plastů odolných proti opotřebení. Po čištění se dají disky i nádrž na lepidlo snadno demontovat.

- Tryskové nanášečky:

Jsou zařízení, která se používají zpravidla jako součást ručních a strojových zarážeček kolíků. Princip tryskové nanášečky lepidla je na obr. 56 G. Hlavní část zařízení je tryska, která vstřikuje lepidlo do otvorů pro kolíky. Součást trysky je uzavírací jehla, která pod tlakem pružiny uzavírá její otvor. Lepidlo se do trysky přivádí pod tlakem hadicí. K nanesení lepidla do otvoru dochází tak, že se jehla mechanickým zařízením vtáhne do trysky a uvolní její otvor.

Tryska vstříkne lepidlo do otvoru pro ko1íky, a jehla vzápětí na to pod tlakem pružiny otvor trysky uzavře, nato je do otvoru pneumatickým zarážečem zasunut dřevěný kolík. Tryskové nanášečky lepidla pracují periodicky v určitém taktu, který záleží na přísunu a odsunu dílců z pracovní polohy před tryskou.

- Extruzní nanášečky:

Princip spočívá v nánosu lepidla z horní lišty, ve které jsou otvory, ze kterých vytéká lepidlo na povrch dílce. Nános není kompaktní v celé ploše, ale vytváří pruhy. Technika vhodná pro lepení plošných dílců na sebe. Například DVD desky.

- Téma: Nanášení nátěrových hmot

- Ručně:

- štětcem,

- válečkem,

- máčením,

- polnou,

- rozprašovačem.

- Strojně:

- stříkáním,

- poléváním,

- navalováním,

- máčením.

- Stříkání – nízkotlaké:

- U nízkotlakého stříkání se oproti vysokotlakému stříkání nepoužívá stlačený vzduch čerpadlem. Elektricky poháněný kompresor vytváří proud vzduchu, který je přiváděn do pistole hadičkou o průměru 1–1,5 mm. Je-li proud vzduchu protlačován tryskou za pomocí kompresoru, vzniká stříkací tlak 1,2–1,5 baru. Jakmile se jehla trysky zatáhne zpět, zachytí paprsek vzduchu vytékající lak ze zásobníku a vrhá ho na povrch.

- Spoušť stříkací pistole ovládá pouze uzavírací jehlu trysky materiálu, speciální vzduchový ventil chybí. Nižší stříkací tlak nevytváří jemné rozptýlení laku. Metoda se tedy používá hlavně pro silně zředěné nízkoviskózní laky nebo disperzní nátěry na stavbách.

- Tlak v zásobníku 0,05–0,1 MPa

- Tlak v pistoli: 0,1–0,35 MPa

- Stříkání – vysokotlaké:

Vysokotlaké stříkání je nejčastěji používaný postup. Je k tomu potřebný stlačený vzduch bez obsahu vody, protože kapky vody v laku mohou na povrchu způsobit bublinky, krátery nebo díry. Stlačený vzduch se vede hadicí do stříkací pistole. Provozní tlak je podle stříkaného materiálu mezi 1,5 baru a 7 bary. Viskózní a studené laky vyžadují vyšší tlaky než méně viskózní a teplé laky. Spotřeba stlačeného vzduchu závisí hlavně na průměru trysky a tlaku vzduchu.

- Tryska na výstup NH materiálu má zpravidla průměr 0,8–2,5 mm a je vyměnitelná. Trysky s menším průměrem se používají pro materiál s nízkou viskozitou a s velkým průměrem pro materiál s vysokou viskozitou.

- Okolo trysky NH jsou proti sobě umístěny dvě kruhové drážky tvořící trysky vzduchu, kterými se paprsek tvaruje – viz obrázek na následující straně. Stiskne-li se spoušť jen zlehka, otevře se vzduchový ventil a stlačený vzduch proudí vzduchovými tryskami. Stiskne-li se spoušť zcela, zatáhne se uzavírací jehla trysky NH dovnitř.

- Tlak až 30 MPa, nejpoužívanější 1–7 MPa.

Vysokotlaké stříkání má různé výhody: rozprášení laku na stříkacím zařízení lze regulovat tak, že vzniká čistý nástřik. Ke stříkání lze používat jak vysokoviskózní, tak nízkoviskózní nátěrové materiály. Při použití odpovídající malé trysky a vyššího tlaku vzduchu lze patinovat.

Nevýhodou vysokotlakého stříkání je především silné tvoření mlhy a vysoký podíl laku, který je vystříkán mimo díl, tzv. prostřik (overspray). Laková mlha naráží na již nalakovanou plochu dílu a zdrsňuje nalakovaný povrch.

- Stříkání v elektrostatickém poli:

Je metoda používána pro stříkání speciálním lakem. Mezi stříkacím zařízením a uzemněným dílem se vytvoří elektrické pole s vysokým stejnosměrným napětím mezi 50–150 kV. Rozprášené, nabité částice laku se pohybují podél elektrických siločar na povrch dílce. Siločáry probíhají i na zadní stranu dílce (elektrostatický obchvat), takže lze dokončovat i strany dílce odvrácené od stříkacího přístroje. Kromě toho se pomocí siločar dosahuje výrazně zvýšeného využití laku (až 95 %), a také silného snížení prostřiku a zatížení životního prostředí.

Rozprašování laku se může u ručního nanášení provádět pistolí, stlačeným vzduchem, popř. Airless. Strojní nanášení se provádí speciálními (většinou vysokými rychlostmi) rotujícími rozprašovacími prvky (kotoučky). Tato metoda se používá často k povrchové úpravě kovů. Na dřevo se hodí pouze tehdy, je-li vlhkost dřeva asi 8–10 %. Touto metodou se lakují zejména trubkové konstrukce, rámy a stojany. Stříkání v elektrostatickém poli můžeme rozdělit nastříkání pomocí:

- kotoučových rozprašovačů,

- odstředivých rozprašovačů,

- štěrbinových rozprašovačů,

- pneumatických rozprašovačů.

Kotoučový rozprašovač

- Polévání:

Polévacím strojem (clonovou nanášečkou) lze lakovat díly, pokud mají povrch rovný – vhodný pro lakovou clonu. Polévací stroj je vybaven polévací hlavou sahající přes celou šíři stroje (pracovní šíře až 1500 mm), která má na spodní straně štěrbinu s přestavitelnou šířkou 0,6–1,2 mm. Z polévací hlavy vytéká lak štěrbinou jako jemná souvislá clona a dopadá na povrch dílce. Nanášené množství se pohybuje mezi 40 g/m2 a 600 g/m2. Díl je veden na transportním pásu rychlostí 40–90 m/min pod licí hlavou. Lak, který nedopadne na obrobek, se přes sběrný žlábek vrací do zásobníku. Z této nádoby je lak čerpán zpět do licí hlavy pomocí regulovatelného výtlačného čerpadla. Při polévání NH vznikají pouze velmi malé ztráty laku. Tloušťku vrstvy laku a nanášené množství laku lze snadno regulovat nastavitelnou vzdáleností licí štěrbiny a transparentní rychlostí dílce. Polévat lze téměř všechny druhy nátěrových hmot, rozhodující je viskozita NH. U dvouhlavých polévaček máme v jedné hlavě např. nátěrovou hmotu s iniciátorem a v druhé hlavě lak s urychlovačem.

- Navalování:

Navalováním lze nanášet malá i velká množství laku v široké oblasti viskozity. Nanášení množství lze plynule nastavit. Tloušťky vlhké vrstvy, které lze docílit při jedné pracovní operaci, se pohybují mezi 5–100 m při viskozitě mezi 10–250 sekundami. U větších nanášených množstvích se používají dva nanášecí válce umístěné za sebou, nebo dvě samostatné válcové nanášečky s krátkým mezischnutím.

Nad dílcem se nacházejí dva pogumované válce, nebo rastrované ocelové válce, u kterých lze plynule měnit jejich vzájemnou vzdálenost. Mezi tyto dva nestejně velké válce se nalévá lak, který se zde rovnoměrně rozděluje na celou plochu válců. Menší válec je dávkovací. Nastavuje se s ním množství nanášeného laku. Větší válec je nanášecí válec, kterým se lak plynule nanáší na procházející dílec. Transportní rychlost dílu se pohybuje mezi 6–40 m/min. Používají se různé metody válcového nanášení laku, např. souběžný postup a kombinovaná dvouválcová nanášečka laku. Při souběžném postupu vzniká na povrchu laku struktura válcování, která se však při mezibroušení laku obrousí. U kombinované dvouválcové nanášečky laku je povrch laku bez struktury. Nanášečky mohou být:

- jednoduché jednostranné,

- jednostranné dvouválcové,

- oboustranné čtyřválcové.

- Máčení:

Při máčení se díl ručně nebo pomocí příslušných dopravníkových zařízení namáčí do fyzikálně schnoucího nátěru, a opět se vytahuje. U máčení musí být vzájemně přizpůsobena viskozita nátěrové hmoty, rychlost, kterou je obrobek namáčen do nádrže, a opět vytahován; rychlost stékání NH z dílce a rychlost, jakou NH schne. Díly, které se mají máčet, nesmí mít žádné kapsy nebo prohlubně, ve kterých by se mohla NH shromažďovat. Máčením lze díly impregnovat, opatřovat základním a krycím nátěrem – povrchy jsou střední kvality. Velikost nánosu je ovlivněna rychlostí vynořování. Čím pomaleji = menší nános.

- Rychlost ponořování 1–5 m/min.

- Rychlost vynořování 0,3–0,5 m/min.

- Téma: Nalepování folií a laminátů

Nalepování folií a laminátu je taková úprava konstrukčních desek, která plní funkci estetickou i technickou. Folie a lamináty jsou povrchově dokončeny a odpadá jakákoli následná PÚ.

- Folie do tloušťky 1 mm.

- Lamina nad 1 mm.

Jelikož jsou tyto materiály velmi tenký podkladový nosný materiál, musí být hladký. Laminem opatřujeme DTD, MDF, HDF.

Laminát se skládá s několika vrstev:

- Transparentní krycí vrstva: ochranná funkce.

- Dekorační vrstva: udává vzhled laminátu, imituje dřevo, kámen, kov atd.

- Izolační vrstva: zabraňuje unikání volného formaldehydu z dřevotřískové desky a zároveň zabraňuje tmavnutí povrchových vrstev laminátu.

- Středová vrstva: je tvořena několika papíry, kdy jejich počet udává výslednou tloušťku laminátu a jeho tvrdost.

- Vyrovnávací vrstva: protitahová – zabraňuje deformaci.

- Téma: Nalepování laminátů

- Za studena při běžných teplotách v lisech s použitím uf nebo pf

- Za studena s použitím kaučukových lepidel, beztlaková nalepování

- Za tepla provádíme v hydraulických lisech při použití uf lepidel a teplotou do 70 °C

Při lepení v hydraulických lisech používáme na rubovou stranu protitahový papír folii nebo dýhu.

V dnešní době jsou hojně používané HPL lamináty, které jsou tvořeny z jednotlivých papírů, které jsou prosyceny pryskyřicí a lisovány při vysoké teplotě, tím se vytvoří vysoce pevný a kompaktní materiál.

- Nalepení fólií:

Brusné folie: používají se jako podklad pod nátěrové hmoty a nahrazují podkladový tmel.

Dekorativní folie: vyrábí se v tloušťkách 0,12–0,8 mm termoplastické PVC.

Nalepování:

- Za studena:

- vhodné pro aglomerované materiály s jemným povrchem. Pod tenkou vrstvou folie se může objevit hrubší povrch při pomalém způsobu vytvrzování. Materiály mohou být termoplastické, reaktoplastické s nosnou vrstvou anebo bez nosné vrstvy. Důležitou podmínkou je flexibilita (ohebnost) a použité lepidlo pro navalování folie uf (močovinoformaldehydové). Proces probíhá kontinuálně (nepřetržitě), kdy folie je odvíjena z cívky a automaticky navalována na přířez.

- Za horka – termokašírování:

- při tomto způsobu dochází k minimálnímu bobtnání povrchu, po navalení folie je povrch úplně hladký. Při tomto způsobu se používají tavná, disperzní nebo uf lepidla, a podle toho se volí technika termokašírování, EVA,

- kašírovací stroj je vybaven nekonečným ocelovým pásem s rychlostí posuvu 2–25/m za min.

- Téma: Brusiva a brusné prostředky

- Vlastnosti brusiv ovlivňuje:

- Tvrdost: čím je tvrdší, tím je trvanlivější dle Mohseho stupnice tvrdosti. Diamant 10, na dřevo 7–9,5.

- Tvar zrna: ovlivňuje řeznou schopnost vnikání do dřeva.

- Ostré pro dřevo.

- Tupé pro lak.

- Houževnatost: je důležitá, aby se zrno nedrolilo.

- Velikost zrna: veliké ubírají více, ale nechávají stopy. Palec = Coul = 25, 4 mm.

- Dělení brusiv podle původu:

  - Přírodní:

    - pemza 3–6

    - pazourek 6,5–7,5

    - granát 6,5–7,5

    - smirek 7,5–8

    - korund 9–9,5

  - Syntetická: syntetická pemza, korund a karbid křemíku.

- Dělení brusiv podle účelu:

  - Volná zrna: brusné a lešticí prášky – mletá pemza, vídeňské vápno.

  - Zrna v mazivu: brusné a lešticí pasty.

  - Zrna na podkladě

  - Zrna pojená: brusné nástroje.

- Téma: Vady dřeva

- Suky

- Trhliny

- Vady tvaru kmene

- Vady struktury dřeva

- Vady vzniklé:

- houbami,

- hmyzem,

- rostlinami,

- při výrobě.

- Suky:

Suk je základ živých, nebo pozůstatek odumřelých větví, je obrostlý dřevem, jehož vlákna jsou kvůli němu vychýlená. Tato oblast s vychýlenými vlákny se označuje jako závitek nebo závitková zóna. Závitek je možné řadit mezi vady struktury dřeva. Jde o zcela přirozenou a nezbytnou vadu. Strom bez větví by nebyl stromem. Suky mají vlastní letokruhy a jsou zpravidla tvrdší než okolní dřevo, bývají barevně odlišené (obvykle tmavší). Negativně ovlivňují mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva a ztěžují opracování, zejména ruční – při práci s dlátem či hoblíkem.

- Podle rozměrů:

- velké nad 40 mm,

- střední 15–40 mm,

- malé do 15 mm.

- Podle tvaru:

- okrouhlé,

- podlouhlé,

- přeslenovité.

- Podle stupně srůstu a místa výskytu v kmeni:

- zarostlé (vnitřní),

- částečně zarostlé (zarostlé),

- vnější (živá větev).

- Podle stupně srůstu s okolním dřevem:

- srostlé,

- částečně srostlé,

- nesrostlé.

- Podle zdraví suku:

- zdravé,

- rohovité,

- nahnilé,

- rozpadavé.

- Podle uspořádání:

- jednotlivé,

- seskupené.

- Podle umístění na deskovém řezivu:

- plošné,

- boční,

- hranové,

- pronikající.

| Plošný okrouhlý | Plošný oválný | Hranový oválný |
| --- | --- | --- |
| Hranový podlouhlý | Pronikající | Čelní pronikající |

- Trhliny:

Trhliny jsou násilně od sebe oddělené vrstvy dřevních vláken. Jde o porušení celistvosti dřeva, a tudíž o závažnou vadu, která výrazně snižuje pevnost, ohýbatelnost a další vlastnosti dřeva, a tím i možnosti jeho využití. Podle doby vzniku rozlišujeme trhliny vzniklé v rostoucím stromě nebo v pokáceném a zpracovávaném dřevě. Zařazení trhlin mezi vady vzniklé během růstu tedy není přesné, rozhodl jsem se tak hlavně kvůli přehlednosti.

- Středové:

- jednoduchá,

- lomená,

- křížová.

- Trhliny odlupčivé:

- (tangenciální),

- oblouková,

- kruhová.

- Trhliny mrazové:

- (radiální)

- Trhliny výsušné:

- čelní,

- jednostranná,

- oboustranná,

- odlupčivá.

- Vady tvaru kmene:

- Křivost: je nejčastější vadou kmene, můžeme se s ní setkat u všech dřevin. Projevuje se zkřivením kmene po délce. Pokud zkřivení směřuje na jednu stranu, jedná se o křivost jednosměrnou, směřuje-li na obě strany, jedná se o křivost vícesměnnou.

- Sbíhavost: vyskytuje se ve větší nebo menší míře u všech dřevin a projevuje se postupným zmenšováním průměru kmene od oddenku k vrcholu. 
Stromy rostoucí jednotlivě, nebo v řídkém porostu, mají kmeny velmi sbíhavé. Sbíhavost je závislá i na složení půdy, snižuje výtěžnost řeziva a kvalitu dřeva.

- Boulovitost: jsou oválné nebo kulaté výrůstky na kmeni. Nádory vznikají rozrůstáním pletiv, způsobeným podrážděním nebo poškozením kmene mechanickými prostředky, činnosti dřevokazných hub nebo působením mrazu. Dřevo s nádory není vhodné pro konstrukční matriály, ale pro jeho hezkou texturu ho lze použít k výrobě uměleckých předmětů a dekoračních materiálů.

- Zbytnění oddenku: je výrazné rozšíření průměru a objemu kmene v jeho oddenkové (spodní) části. Může se vyskytnout u všech druhů dřevin. Je způsobeno zvýšenou činností kambia v reakci na nepříznivé podmínky stanoviště (svah, kamenitá půda, převládající směr větru).

- Kořenové náběhy: tvoří vnější prohloubeniny podél kmene v oddenkové části, která má v tomto případě na příčném průřezu hvězdicovitý tvar. Tato vada snižuje výtěžnost řeziva a je příčinou tvorby umělé točivosti.

- Vydličnatost: vzniká jako následek poškození primární větve, která má vytvářet kmen. V horní části kmene jsou uvnitř dvě dřeně.

- Excentrická dřeň: doprovází zploštění tvaru kmene (viz vady tvaru kmene, kde jsou popsány důvody vzniku a další údaje). Jedná se o výrazné odchýlení dřeně od geometrického středu na příčném řezu dřevem, s čímž souvisí také různá šířka letokruhů.

- Vady struktury dřeva:

- Dřeň, dvojitá dřeň: je střední část kmene složená z parenchymatických buněk. Je přirozenou součástí kmene. Kolem dřeně jsou letokruhy s menším podílem letního dřeva. Tato část více sesychá, má menší pevnost, proto je příčinou vzniku vnitřních trhlin. V řezivu je nežádoucí. U dvojitých kmenů, nebo vidličnatých, bývají dvě dřeně, které snižují výtěžnost řeziva. Ovlivňují tvarovou stabilitu řeziva.

- Točitost vláken (odklon vláken):
Je to šroubovité odchýlení vláken od podélné osy kmene. Bývá u stromů, které jsou vystaveny silným náporům větru. Je viditelná i na stromech podle svalů nebo trhlin v kůře. Točitost může být i v několika letokruzích. Rozlišujeme točitost:

- Levostrannou: u jehličnatých stromů – otáčení proti světlu (BO).

- Pravostrannou: u listnatých stromů – otáčení za světlem, namáhání větrem (HB, Jírovec) – řezivo z těchto stromů: nepravidelně sesychá – bortí se přes roh – vznikají šikmé trhliny – špatně se opracovává – odklon vláken nesmí být větší jak 15 %.

- Zvlnění vláken:

- Dlouhé a mělké: způsobuje borcení řeziva při sušení.

- Krátké a vysoké: dýhy s vlnitou texturou a vlnitým leskem – vzniká přeřezáním vláken na ploše. Zvlnění může být tangenciální nebo tangenciální i radiální. Vyskytuje se i ve svalovitém dřevě, nejčastěji ve dřevě JV, JS, BR.

Tangenciální, tangenciální i radiální:

- Prosmolení: vzniká abnormálním prosycením dřeva pryskyřicí na velké ploše nebo jen v určitém místě, obvykle v blízkosti poranění stromu. Vyskytuje se u všech jehličnatých stromů obsahujících pryskyřici. Jeví se jako tmavá místa, u dýh je místo průsvitné. Způsobuje špatnou přilnavost nátěrových hmot, proto se z těchto míst pryskyřice odstraňuje např. hydroxidem sodným.

- Smolník: je to dutina na rozhraní letokruhů vyplněná pryskyřicí. Vyskytuje se u všech jehličnatých dřevin obsahujících pryskyřici. Vzniká dlouhodobým namáháním stromu, např. větrem. Smolníky se ze dřeva odstraňují, protože pryskyřice znesnadňuje obrábění dřeva, otupuje a zalepuje nástroje a znemožňuje povrchovou úpravu. Pryskyřice ze smolníků může pronikat na povrch i několik let, např. u MD dřeva.

- Vodnatost: je to abnormální prosycení dřeva vodou, které se vyskytuje především na obvodu jádra nebo v místě vyzrálého dřeva. Po vysušení vzniká v místě vodnatosti velké množství drobných trhlinek. Snižují se mechanické vlastnosti dřeva na obvodu jádra ve vyzrálém dřevě po vysušení.

- Nepravé jádro: tvoří se v zóně vyzrálého dřeva bezjádrových listnatých dřevin. Hlavně u BK. Je tmavší než okolní dřevo a má nepravidelný tvar, který nesleduje obrys letokruhů. Nezhoršuje mechanické vlastností, avšak v pozdějším stádiu vývoje bývá napadáno hnilobou. Dřevní buňky jsou špatně propustné, obtížně se plastifikuje a nedá se použít pro výrobu dýh. Toto dřevo se nehodí pro pilařskou výrobu, ale spíše na výrobu aglomerovaných materiálů. Dřevo zapáchá po kvasnicích. Nepravé jádro vzniká proniknutím vzduchu do zóny vyzrálého dřeva (vypadavým sukem, poraněním) nebo i po mrazové trhlině, případně i působením hub. Dělí se na:

- Okrouhlá: nepravidelného oválného tvaru.

- Jednoduchá: s jednou zónou.

- Mramorovitá: složena z vícero ohraničených zón.

- Dvojitá kombinovaná: s vnější zónou mrazového jádra.

- Vady vzniklé houbami:

Houby patří k rostlinným organismům, ke skupině výtrusných rostlin, protože se rozmnožují výtrusy. Jejich tělo se neskládá ze stébla a listů, proto nemohou vytvářet organické živiny, avšak tyto živiny získávají z jiných rostlin. Podle toho, jakým způsobem se živí, rozdělujeme houby na parazity a saprofyty.

Paraziti vegetují na živých rostlinách a živí se živými pletivy. Saprofyty se vyskytují na odumřelých částech rostlin.

Houby napadají pokácené dřevo a stromy pomocí svých výtrusů. K vyklíčení potřebují houby vhodnou teplotu, dostatek vzduchu a vody ve dřevě. Mají-li výtrusy vhodné podmínky, začnou klíčit a vytvářet tenká vlákna, tzv. hyfy.

Působením hub vznikají ve dřevě dvojí změny, a to ve zbarvení (kdy nedochází ke změně mechanických vlastností) a hnilobě (kdy se mění mechanické vlastnosti). Hnilobu dřeva v budovách způsobuje dřevomorka domácí.

Rozdělení dřevokazných hub:

- Podle toho, co napadá:

- Celulózovorné: živí se celulózou (destrukce).

- Ligninovorné: rozklad ligninu (bělá a měkne).

- Podle toho, kde žije:

- Parazitické: živý strom.

- Saprofytické: na mrtvém nebo zpracovaném.

- Saproparazitické: na živém i mrtvém.

- Podle působení na dřevo:

- Dřevozbarvující

- Dřevokazné:

- Parazitické a saproparazitické: choroše, outkovka, ohňovec, pevník, václavka, troudnatec.

- Saprofytické: dřevomorka, kaniofora sklepní, lupeník plotní.

- Vady vzniklé rostlinami:

Poškození cizopasnými rostlinami. Na živých stromech se vyskytují dva druhy cizopasných rostlin, a to rostliny popínavé a parazitní. Popínavé rostliny, jako břečťan nebo chmel, ovíjejí strom a svými kořínky vnikají pod kůru, omezují proudění produktů fotosyntézy lýkem a způsobují vznik nádorů.

Parazitní rostliny: patří mezi ně jmelí listnáčové, jmelí jehličnanové a ochmet evropský. Tyto rostliny svými kořeny provrtávají bělavou část dřeva větví, a tím přerušují tok vody s rozpuštěnými anorganickými látkami. Při větším rozšíření naruší bělavé pletivo natolik, že větve usýchají a může uschnout i celý strom.

- Vady vzniklé dřevokazným hmyzem:

Hmyz – poškození dřeva hmyzem se nazývá požerek. Hmyz napadá převážně čerstvě pokácené dřevo nebo vyschlé kmeny. Dřevo poškozují zejména larvy hmyzu, které napadají často i vysušené dřevo hotových výrobků (dřevěné stěny, nosníky a nábytek). Požerky můžeme najít na všech dřevinách. Tvoří brázdičky nebo kulaté či oválné otvory různé velikosti, směřující do hloubi dřeva. Podle průměru a hloubky je rozlišujeme na povrchové, mělké a hluboké. Povrchové požerky jsou malé chodbičky široké 1–3 mm a vetší. Tato poškození pocházejí od larev kůrovců. Mělké požerky jsou hluboké 1–5 cm. Hluboké požerky s průměrem větším než 6 mm sahají do hloubky více než 5 cm.

Rozdělení dřevokazného hmyzu:

- Brouci: tesaříci, dřevokazi, červotoči, chrousti.

- Blanokřídlý hmyz: pilořitky.

- Motýli: mnišky, obaleči, drvopleň.

- Vady vzniklé při výrobě:

- Úchylka od kolmosti:

- úchylka plochy a boku,

- čela a plochy,

- čela a boku.

- Úchylka rovnoběžnosti:

- úchylka ploch,

- úchylka boků.

- Obliny

- Povrchové vady řezu:

- rýhy,

- chlupatost povrchu,

- spálená místa.

- Téma: Čalounické materiály

- Pružiny: tlačná dvoukuželová, kuželová, válcová, tažná a vlnitá.

Vyrábí se z upraveného ocelového drátu rozděleného dle tvaru a použití – sedadlo, opěradlo, postel.

Pružicí schopnost závisí na tvaru pružiny, jakosti ocele, tloušťce a počtu závitů.

- Kostry: prefabrikáty z pružin vzájemně spojené v kostru.

- Popruhy: 40–80 mm, přenášejí celou zátěž na kostru výrobku. Dělí se na gumové, textilní a gumotextilní. Mezi pružicí materiály se ředí výplety sedadel a opěradel. Dříve rákosové, lýkové, dnes polyamidové nebo z jiných plastických materiálů.

- Výplňové a kypřicí MTR:

Požadavky:

- pružnost,

- měkkost,

- odolnost deformacím,

- vzdušnost a zdravotní nezávadnost,

- odolnost proti biologickým škůdcům.

Druhy:

- Rostlinné: mořská tráva, lesní tráva, africká tráva, tráva z Krkonoš.

- Živočišné: koňské žíně, směsi hovězí a vepřové srsti – štětiny, použití na výrobu gumožíní – spojuje se pomocí latexového mléka.

- Izolační materiály: jsou textilie, kterými se oddělují tvarové vrstvy od pružicích. Potahují se jimi pružinové kostry matrací.

Druhy:

- Z tkaných textilií: juta, molino.

- Z netkaných: aratex.

- Potahové materiály:

Požadavky:

- pružnost,

- odolnost opotřebení,

- estetický vzhled,

- prodyšnost,

- jednoduché čištění.

Rozdělení:

- Tkaniny a úplety: tkalcovské stavy – atlas, ryps, plátno.

- Koženky: na textilním podkladu vrstva plastu.

- Kůže: hovězí, telecí, kozí, vepřová, ovčí.

- Ostatní materiály:

- nitě z pryže,

- čalounické provazy,

- knoflíky.

- Téma: Látky na ochranu dřeva

- Fungicidy:

- Fungicidy (látky ve vodě rozpustné):

- Chlorid rtuťnatý (i jako insekticid): výhodou je, že povrch je suchý, nešpiní a nezapáchá. Nevýhodou je, že nevniká hluboko a koroduje. Aplikuje se máčením a tlakovou impregnací.

- Chlorid zinečnatý: výhodou je, že je to bílý prášek, stálý a nehořlavý. Nevýhodou je snadná vyluhovatelnost

- Sloučeniny fluoru a arzenu – Wollmanovy soli.

- Fungicidy (ve vodě nerozpustné):

- dehtové oleje,

- hnědouhelný dehtový olej,

- fungicidní NH – luxol.

- Insekticidy

- Dotykové: nervová soustava, deriváty kyseliny fosforečné.

- Střevní: sloučeniny arzenu a fluoru.

- Dýchací: sirouhlík – tetrechlormetan.

- Odpuzující: repelentní.

- Antipyreny – látky zpomalující hoření:

Snižují zápalnost. Nanášíme impregnačními nátěry, postřikem nebo máčením. Nejčastěji působí, že při hoření vydávají dusivý plyn. Jiné tvoří ochranou vrstvu – vodní sklo –, ale časem se odlupuje –, amonné soli (Pyroton, Pyronit, Izonot…).