# Střední škola řezbářská Tovačov

# STUDENTSKÝ SEŠIT

PŘEDMĚT:	TECHNOLOGIE

TŘÍDA:		ŘE2

JMÉNO:

# Přehled učiva:

- Povrchová úprava

- Nátěrové hmoty

- Druhy nátěrových hmot

- Materiály pro zušlechtění povrchu

- Ostatní způsoby povrchové úpravy

- Ochrana dřeva

- Spojovací prostředky

- Nábytkové kování

- Ohýbání dřeva

- Dřevěné spojovací prostředky

- Spoje rámové, korpusové, prodlužující a rozšiřující

- Výroba spárovky

- Výroba dýh

- Ohýbání

- Téma: Povrchová úprava (PÚ)

- Povrchová úprava je jedna z nejdůležitějších součástí tvořící dojem o výrobku.

- Někdy zaujímá až 2/3 ceny výrobku.

- Dokončování povrchu různými materiály (barvy, laky...) je známé více než 4 tisíce let.

- V Mezopotámii se polévaly plochy roztaveným kovem, ve starověkém Egyptě se již používaly oleje pigmentové, ale také i transparentní laky. Funkce PÚ – estetická, ochranná, technologická.

- Téma: Nátěrové hmoty (NH)

Barva – S obsahem pigmentů a barviva může být základní, vyrovnávací, napouštěcí, podkladové nebo vrchní.

Laky – Jsou transparentní a slouží jako konečná PÚ.

Emaily – Konečná PÚ s obsahem pigmentů, a navíc bez následného překrytí transparentním lakem.

Složky nátěrových hmot:

- Filmotvorné – neprchavé

- Pryskyřice:

  - přírodní (kalafuna, jantar, šelak, damara)

  - syntetické (alkydová, rezolová, epoxidová atd.)

- Oleje

- Deriváty celulózy, nitro celulóza

- Deriváty kaučuku – chlorkaučuk

- Zvláčňovadla – zvyšuje ohebnost a pružnost

- Sušidla – urychlovače (urychlují vytvrzení NH)

- Tužidla – podmiňují vytvrzování (většinou kyselinou)

- Plniva – zvětšují objem, snižují cenu, ale i přilnavost

- Pigmenty

- Prchavé složky

- Rozpouštědla – rozpouští pevné látky (pryskyřice)

- Ředidla – upravují viskozitu

Rozdělení NH podle způsobu nanášení:

- Štětcové

- Máčecí

- Navalovací

- Stříkací

- Polévací

Rozdělení NH – číslování:

1000-1999 - fermeže a laky

2000-2999 - barvy a emaily

3000-3999 - tónovací pasty

4000-4999 - nástřikové hmoty

5000-5999 - tmely štěrkové a stříkací

6000-6999 - ředidla

7000-7999 - tužidla, sušidla

8000-8999 - ostatní látky a prostředky

- Téma: Druhy nátěrových hmot (NH):

- Lihové – L

- Vodové – emulzní – V

- Olejové – O

- Celulózové – C

- Syntetické – S

- Polyuretanové – U

- Polyesterové – B

- Chlórkaučukové – H

- Silikonové – K

- Asfaltové – A

Lihové NH

- Základ tvoří přírodní pryskyřice (např. šelak, kalafuna, sandara, kopál)

- Jsou zdravotně nezávadné, vytvářejí lesklý film, který je tvrdý, ale zároveň křehký. Používá se jako PÚ na hudební nástroje, na dětské hračky, při výrobě sudů a při restaurování.

- Nanáší se stříkáním, štětcem nebo polnou (bavlněná látka s ovčím rounem).

Vodové NH

- Základ tvoří akrylátová disperze a nenasycené polyestery.

- Vytváří poměrně tlustý film, jsou odolné vodě, i ve vodě nerozpustné, popřípadě jen částečně.

- Jsou pro venkovní i vnitřní použití a nejsou příliš vhodné pro exponované plochy.

Olejové NH

- Základ tvoří vysychavé oleje a roztoky přírodních a syntetických pryskyřic (kopál, jantar, damara)

- Film je poměrně odolný a trvanlivý, jelikož olej nevysychá, ani se neodpařuje, ale zasychá a přibývá na hmotnosti. Pro rychlejší zasychání přidáváme katalyzátory – sušidla. Olejové NH se rozdělují na:

  - Mastné – 1 díl pryskyřice a 3 díly oleje

  - Polomastné – Stejné díly

  - Suché pro interiér – 3 díly pryskyřice a 1 díl oleje

Celulózové NH

- Základ tvoří celulóza, která je sama o sobě velmi tvrdá a špatně rozpustitelná.

- NH je tvořena až 75 % prchavými složkami.

- Nejsou vhodné na exponované plochy a dobře se nanáší stříkáním, navalováním i štětcem.

- Nevýhodou je, že neodolávají povětrnostním vlivům ani alkoholům.

Syntetické NH

Základ tvoří syntetické pryskyřice, které se dělí na:

- Alkydové – Jsou to estery kyseliny ftalové v kombinaci se lněným nebo ricinovým olejem. Jsou odolné povětrnostním vlivům.

- Rezolové – Z aminových nebo fenolických pryskyřic. Vytvrzují přidáním kyseliny nebo zvýšením tepla. Proto jim říkáme kyselino-tvrdnoucí. Jsou odolné mechanickým a chemickým vlivům.

- Epoxidové – Jsou dvousložkové, jednu složku tvoří pryskyřice, druhou tvrdidlo. Zasychají za 8-10 hodin, při zvýšené teplotě za 30 minut.

Syntetické NH jsou odolné oděru – použití na exponované plochy. Nástřik 24–26 Fordův pohárek 4 mm, s tryskou 1,8 mm, tlak 3 atmosféry.

Polyuretanové NH

- Základ tvoří polyuretanová, nebo také akrylátová pryskyřice.

- Nátěrové hmoty dvousložkové, nebo v dnešní době stále více používané jednosložkové, které se vážou na vodu.

- Vytváří tvrdý kvalitní film používaný na exponované plochy. Odolávají vodě, povětrnostním vlivům a alkoholům. Při použití tvrdidla použitelnost 3 hodiny.

Polyesterové NH

- Základ tvoří nenasycené polyestery a další.

- Nezbytnou složkou pro vytvrzení jsou katalyzátory – organický peroxid.

- Jsou vhodné pro dokončování na stupeň lesku 1 (vysoký lesk).

- Často se používají v kombinaci s PUR laky, kde je základ a PUR (polyuretanové) vrchní.

Chlorkaučukové NH

- Na dřevo nepoužíváme, převážně jen na beton nebo zděné konstrukce.

- Jsou odolné vodě – vhodné na bazény.

Silikonové NH

- V dřevařském průmyslu se nepoužívají, používají se všude tam, kde je nátěr vystaven vysokým teplotám až 500°.

- Nátěr je tvrdý až po vypálení.

Asfaltové NH

- Vyrábějí se rozpouštěním ušlechtilých dehtů v organických rozpouštědlech.

- Jsou odolné proti korozi a hnilobě, ale ne vysokým teplotám.

- Použití: Exteriér – styk s půdou.

- Nanáší se štětcem, máčením, stříkáním a poléváním.

Oleje a vosky

Nátěry dřeva přírodními oleji a vosky je historicky prověřený způsob ochrany dřevěných prvků. Již ve středověku v Číně a Japonsku se používal tungový olej pro ošetření lodí díky své odolnosti vůči vlhkosti. Lněný olej se tradičně používá pro povrchovou úpravu pažeb zbraní. Vlastnosti přírodních olejů a vosků, dokáží při nátěrech dřeva zachovat trend "přirozenosti dřeva". Naopak moderní syntetické nátěry vytvářejí ochranný film, který se podobá plastu, čímž potlačují vlastnosti povrchu "přirozenosti dřeva" a údržba a renovace poškozených syntetických nátěrů je výrazně časově náročnější. Další výhodou, která dává přírodním olejovým nátěrům plus je ekologie. Výroba těchto nátěrů je z obnovitelných surovin, což je do budoucna velkou předností, vůči produktům z ropy.

Proč použít oleje a vosky na povrchovou úpravu dřeva

Povrchová úprava pomocí olejů a vosků proniká do dřeva a tím ho chrání a zmírňuje nežádoucí důsledky slunečního záření, vlhkosti a plísní. Olejové nátěry jsou směsí dřevních a rostlinných olejů, které zvýrazňují kresbu dřeva. Základem olejových nátěrů jsou přírodní oleje a vosky např. lněný, bodlákový, tungový, včelí vosk, karnaubský vosk atd. Úpravy dřeva pomocí olejů a vosků patří k velmi žádaným formám finální úpravy, které umocní ušlechtilý charakter a krásu dřeva. Oleje nevytvářejí na povrchu lakový film, ale impregnují do hloubky dřeva. Nátěry na bázi přírodních olejů pronikají hluboko do dřeva a zajistí prodyšný povrch s otevřenými póry dřeva. Olejové nátěry jsou mimořádně vydatné, velmi snadno se aplikují a jejich údržba je snadná. Dřevo v exteriéru vlivem povětrnostních vlivů mění svůj tvar, ale díky ošetření olejovým nátěrem nedochází k praskání a odlupování nátěru, a proto je možná i částečná renovace bez náročného broušení. Olejové nátěry můžeme nanášet pevným štětcem, válečkem z mikrovlákna a případně v interiéru po aplikaci štětcem nebo rounem zapracováváme přírodní oleje a vosky netkanou textilií, SuperPADem nebo běžnou textilií (hadrem).

- Téma: Materiály pro zušlechtění povrchu

- Mořidla:

- Mořidla ve vodě rozpustná

- Mořidla disperzní

- Mořidla rozpustná v organických rozpouštědlech (lihová)

- Lazurovací mořidla

- Reaktivní mořidla

Význam mořidel:

- Získání široké škály barev.

- Napodobení cizokrajných dřevin.

- Sjednocení barevných odstínů.

- Zakrytí barevných skvrn.

- Některé obsahují fungicidní a insekticidní látky.

Způsob probarvování mořidel do dřeva:

- Fyzikálně – Spočívá v usazovaní barevných pigmentů na povrchu dřeva mezi vlákny.

- Chemicky – Probíhá chemická reakce mezi mořidlem a dřevem. Probarvování vzniká do dřevního vlákna.

- Chemicko-fyzikálně – Kombinace

- Mořidla pozitivní – Mořidlo, které nepřevrací kresbu jarního a letního dřeva.

- Mořidla negativní – Převrací kresbu.

1. Mořidla ve vodě rozpustná

Dvousložková

- Skládá se ze dvou složek, kde první složkou je tzv. předmořidlo (roztok tříslovin ve vodě), mají za úkol neutralizovat povrch.

- Druhou složkou tvoří zamořidlo – roztoky kovových solí nebo dehtových barviv. Velmi kvalitní, ale drahá.

Amoniakální (čpavková)

- Jedny z nejpoužívanějších mořidel, kde jednu složku tvoří barviva a druhou složku látky schopné měnit chemickou strukturu (čpavek) dřeva.

- Barvivo tvoří kovové soli nebo dehtová barviva.

Vosková

- Vytvářejí na povrchu dílce jemný sametový film.

- Je to kombinace zmýdelněného vosku s dehtovými barvivy.

- Jsou poměrně drahá a používají se hlavně jako opravná.

Z dehtových barviv

- Negativní mořidla.

- Jsou poměrně používaná, levná a prodávají se jako prášková.

Zemitá

- Jsou náhražkou za přírodní mořidla.

- Vyrábí se z výtažků hnědého uhlí.

- Nejsou moc kvalitní.

- Špatně vnikají do dřeva.

- Používáme je tam, kde není kladen důraz na kvalitu.

2. Mořidla disperzní

Ve vodě rozptýlené pigmenty pod obchodním názvem „versatinová žluť“, modř, zeleň, čerň, červeň apod.

3. Mořidla rozpustná v organických rozpouštědlech

Rozpustná v nepolárních rozpouštědlech

- Oproti ostatním mořidlům mají tu výhodu, že nezvedají dřevní vlákno.

- Nevýhodou je vysoká cena, částečná zdravotní závadnost a špatné vnikání do dřeva.

Rozpustná v etanolu

- Velmi dobře vnikají do dřeva, jsou oděru odolné. Jejich hlavní nevýhodou je sklon ke tvorbě skvrn při moření (= rychle schne).

- Lepší u tvrdších dřevin.

- Pro zabránění tvorby skvrn lze přidat 20-30 % vody.

4. Lazurovací mořidla

- Barevné prášky a pigmenty rozpuštěny, nebo rozptýleny v nízko viskózním laku (= lak na olejové bázi).

- Tato mořidla, patřící do NH mají tu výhodu, že se nemusí opatřovat ochranným krycím filmem.

- Výrobci: Tikkurila, Luxol, Loxul, Drevocolor, Xyladecor, Yohnstone, Herbol.

5. Reaktivní mořidla

- Čpavková – dřevo tmavne

- Peroxidová – dřevo světlá

- Pomocí nanočástic oxidu železa – částice reagují s tříslovinami a podle jejich obsahu se dřevo zbarvuje do černa, tmavě modra, zelena či šeda. Úpravou koncentrace roztoku lze získat širokou škálu barevných odstínů.

Obecné podmínky:

- Nanášíme ručně, nebo strojně.

- Ručně – houbou, rozprašovačem, štětcem, máčením.

- Strojně – stříkáním, máčením, navalováním.

- Stojaté dílce moříme zespod nahoru.

- Při použití vodových mořidel čelní konce před mořením navlhčit.

- U vodových mořidel pro zabránění zvednutí dřevních vláken první vrstvu přebrousíme, nebo před mořením navlhčíme a potom brousíme.

- Při použití tmavších odstínů mořidel se mohou vysrážet tzv. Kovové soli – nutné vykartáčovat, nebo setřít.

- Tmely:

„Kde rozumu nestačí, tam se tmelu natlačí!“

Tmely jsou tekuté až těstovité látky, které se rozdělují na:

- Opravné tmely:

- Slouží k opravám drobných vad vzniklých při výrobě, nebo v netěsnostech konstrukčních spojů.

- Opravní tmely aplikujeme nejčastěji stěrkou.

Požadavky na tmel:

- Přiměřená konzistence

- Objemová stálost

- Dobrá přilnavost

- Trvanlivost

- Snadná brousitelnost

- Široká škála barevných odstínů

- Snadná aplikace a příprava

Příklady receptur tmelu:

Skládá se ze tří hlavních složek: pojiva, plniva, barviva.

- Kostní klíh + plavená křída + hlinka

- PVAC + dřevní moučka + hlinka

- Nitrolak+ dřevní prach + hlinka

V dnešní době nejrozšířenější akrylátové hmoty jsou poměrně levné a v široké škále barevných odstínů.

- Podkladové tmely

- Slouží jako podklad pro pigmentové nátěrové hmoty.

- Aplikují se plošně, nejčastěji stříkáním nebo navalováním.

- Ideální pro porézní materiály jako DTP, OSB apod.

- Plniče pórů

- Pomocí plničů pórů vyplňujeme dutiny cév, abychom získali dokonale hladký povrch pro úpravu transparentními laky.

- Plniče nejčastěji používáme u kruhovitě pórovitých dřevin a při PÚ politurou.

- Neplněný povrch se časem velmi špiní.

Rozdělení plničů:

- Práškové – přírodní pemza.

- Tekuté – plniče na bázi nitrocelulózových laků, které se aplikují stříkáním.

Plničované plochy je zapotřebí přebrousit číslem zrnění minimálně 240.

- Bělící prostředky

Slouží k odstranění barevných skvrn ve dřevě, nebo k úplnému zesvětlení celé plochy.

Rozdělení:

- Chemické bělicí prostředky – dochází k chemické reakci bělidla s barvivem a tříslovinami dřeva.

- Fyzikální bělicí prostředky – aplikují se jako nátěrové hmoty, které mají zesvětlit celou plochu materiálu. Jedná se o pigmenty, které ulpívají mezi dřevními vlákny. Jejich nevýhodou je, že částečně zakrývají texturu dřeva. (Aibert C 1034, Spoloxylová běloba).

- Kyselina šťavelová – v podobě bílých krystalů, které se rozpustí ve vodě a koncentraci 5-10 %. Vhodné pro odstraňování barevných skvrn, ale povrch je nutné neutralizovat po aplikaci vodou.

- Kyselina siřičitá – používá se výhradně pro bělení celulózy, ty s vyšším obsahem tříslovin je nutné bělit opakovaně.

- Peroxid vodíku – používá se v kombinaci se čpavkem, a to v poměru 10 % peroxidu, 30 % čpavku anebo 30 % peroxidu, 20 % čpavku – zbytek voda. Vhodné k celkovému bělení, ale i k odstraňování skvrn. Povrch také neutralizujeme kyselinou octovou – 4% roztokem.

- Chlorové bělící prostředky – ideální pro plošné bělení, záleží na koncentraci.

- Téma: Ostatní způsoby povrchové úpravy

- Fládrování

Technika, která nejčastěji pomocí nátěrových hmot (fládrovacích) imituje nejčastěji tangenciální kresbu dřeva.

Techniky:

- Pomocí fládrovacího hřebenu.

- Pomocí štětců a houby.

Postup při fládrování hřebenem:

- Naneseme základní vrstvu NH na čistý hladký povrch, NH necháme zaschnout (základní vrstva imituje jarní dřevo).

- Na základní nátěr nanášíme fládrovací vrstvu, kterou ještě za mokra roztíráme fládrovacím hřebenem.

- Úzká místa fládrujeme štětcem, houbou nebo malým fládrovacím hřebenem.

- Částečně zavadlou plochu je vhodné jemně rozetřít – otupovat štětcem s jemným vlasem.

- Je-li struktura postačující po dokonalém zaschnutí, opatříme povrch krycím transparentním lakem, nebo lakem jemně dotónovaným do barvy imitovaného dřeva.

- Tupování

- Povrch, jako je například MDF, opatříme základním nátěrem, po zaschnutí nanášíme více či méně kontrastní NH v nepravidelných směrech.

- Ještě mokrý povrch tupujeme pomocí tupovacího hřebene.

- Povrch můžeme také upravit technikou převalování tkaninou (mokrá NH na ploše nebo převalovaná tkaninou opatříme krycím transparentním lakem).

- Mramorový efekt

Postup:

- Nános základní vrstvy, nejčastěji bílé, nebo krémové barvy. Nános po zaschnutí dokonale přebrousíme.

- Plochu opatříme tenkou vrstvou fermeže z důvodu, aby následná vrstva emailu na povrchu tzv. „plavala“.

- Po nanesení emailu nepravidelnými tahy štětcem, plochu jemně otupujeme houbou.

- Do nezaschlé vrstvy emailu tenkým štětcem vytváříme žilkování v odstínu daného mramoru.

- Povrch jemným štětcem rozmažeme, aby se spojil s podkladem.

- Po dokonalém zaschnutí přetřeme ochranným transparentním lakem.

- Patinování

Umělé zestařování dílců nebo nábytku.

Postup:

- Nejprve je nutné nový hladký povrch mechanicky poškodit – vytvoříme různé škrábance a rýhy (např. sáčkem plným šroubů nebo matic, kterým nepravidelně tlučeme po povrchu).

- Povrch opatříme mořidlem příslušného odstínu a snažíme se, aby poškozená místa byla tmavší – zbytek mořidla setřeme.

- Namořený povrch uzavřeme šelakovou politurou – pouze uzavřít, netvořit dokonalý povrch!

- Takto upravený povrch opatříme různými tipy poškození (např. imitací od skleniček s alkoholem nebo od horkých šálků).

- Po různých úpravách nastává dokončení povrchu politurou, nesnažíme se o dokonale lesklý povrch, ale o zaplnění povrchu. Chceme-li aby povrch vypadal matněji, polnu otupujeme v pemze a dílec jemně přejedeme polnou s pemzou.

- Francouzská politura

Je to u PÚ, při které používáme přírodní šelakovou pryskyřici, kterou získáváme z červce lakového.

Šelak se rozpustí v denaturovaném lihu – 100 g na jeden litr nebo poměr 2:1

Postup:

- Základní nános po přebroušení provádíme štětcem, nebo polnou. Operace se nazývá zahušťování povrchu. Po zaschnutí vždy důkladně jemným brusným prostředkem přebrousíme. V této fázi také aplikujeme pemzový plnič pórů.

- Po zaschnutí základní vrstvy začínáme nanášet polituru smyčkovitě, vlnovitě a po čtyřech až pěti vrstvách, kdy povrch začne být jemně lepkavý, necháme zaschnout, nebo polnu jemně potřeme lněným olejem. POZOR: Polna nesmí drhnout!

- V tazích polnou s řidší politurou pokračujeme i když povrch je zdánlivě lesklý. Plníme-li póry v průběhu nanášení politury necháváme povrch 8-24 hodin zaschnout.

- Zlacení

Provádíme buď plátkovým zlatem, nebo pomocí nátěrových hmot v plechovce nebo ve spreji.

Postup při použití plátkového zlata:

- Dokonale vybrousíme podklad

- Naneseme plnidlo z červeného kysličníku

- Po zaschnutí přebrousíme

- Povrch opatříme zlatnickou fermeží (natíráme takový povrch, který stihneme pokrýt)

- Fermež necháváme cca 30 minut zavadnout – musí být lepkavá

- Na stále lepkavý povrch nanášíme jemným štětcem plátky zlata z voskovaného papíru

- Čistým štětcem plátky přitlačíme, popřípadě různými plastovými pomůckami vyhladíme

- Zbytky fermeže odstraníme hadříkem namočeným v denaturovaném líhu.

- Téma: Ochrana dřeva

Dřevo je organický materiál a jako takový podléhá rozkladu dvojího typu:

- Biologický – houby, plísně, napadení hmyzem

- Fyzikální – účinky vody, vlhkosti, ohně

Požadavky na ochranné látky:

- Dostatečná toxičnost

- Nezpůsobovat korozi kovových částí

- Nesnadná vyluhovatelnost látky

- Snadné vnikání do dřeva

- Nezvyšovat hořlavost

- Cenová dostupnost

- Široká škála barevných odstínů u PÚ

- Snadná aplikace a příprava

Ochranné látky na dřevo dělíme:

- Podle účelu použití

- Fungicidní – chrání dřevo proti vodě, vlhkosti, houbám a plísním.

- Insekticidní – chrání proti dřevokaznému hmyzu, působí na dýchací, trávící a nervové ústrojí.

- Antipyreny – zpomalují proces hoření, nejčastěji vydávají dusivý plyn při zvýšené teplotě, který pohlcuje kyslík.

- Podle rozpustnosti ve vodě

- Rozpustné

- Nerozpustné

- Podle chemického složení

- Organické původu – oleje

- Anorganického původu – kovové soli

- Podle způsobu ochrany

- Fyzikální – paření, vaření, sušení, vyluhování anebo máčení v mořské vodě.

- Přirozená – vlhké uložení, máčení, postřiky.

- Chemická – tlaková impregnace a beztlaková, jako jsou nátěry (→postřiky, máčení v impregnační a ochranné látce).

- Konstrukční – kotvení sloupků, směr venkovních obkladů a jejich přeložení, pásování, kovové spony apod.

Ochrana dřeva – Tlaková impregnace

Potřebujeme-li do dřeva dostat ochrannou látku do větší hloubky neboli až do vnitřního prostoru buňky, musíme využít impregnaci v tlakových kotlích neboli tlakovou impregnaci.

Způsoby:

- Bethelova metoda

Metoda plných buněk, teplota oleje 105 °C spotřeba 200 kg/m3 – kreozotový olej.

- Vytvoření počátečního podtlaku (8kPa), z důvodu zprůchodnění ztečenin.

- Napouštění kotle IL a zvyšování tlaku.

- Udržování tlaku a teploty.

- Snižování tlaku a teploty.

- Konečný podtlak pro čištění povrchu.

- Rüpingova metoda (metoda prázdných buněk)

- Vytvoření vzduchového pera, pouze zvýšení tlaku, bez napuštění IL.

- Zvyšování tlaku a napouštění IL.

- Udržujeme tlak a teplotu.

- Snižování tlaku a vypouštění IL.

- Konečný podtlak pro čištění povrchu.

V současné době se pro tlakovou impregnaci používají i jiné způsoby:

- Acetylace

- Výrazné snížení hygroskopicity.

- Snižuje výskyt hub, plísní, ale i bobtnání a sesychání.

- Furfurylace

- Napouštíme dřevo tzv. furfuryalkoholem, který zpevňuje buněčnou stěnu – vyšší tvrdost a pevnost.

- Oleje a vosky

- Rostlinné a živočišné – odpuzují vodu.

- Pryskyřice

- Přírodní a syntetická, zvyšuje hustotu dřeva.

- Impregnace sacharózou

- Vyšší trvanlivost, pevnost a hustota.

- Téma: Spojovací prostředky

Kovové mechanické spojovací prostředky slouží pro spojení jednotlivých dílců, sestav nebo skupin dílců pomocí nerozebíratelného nebo rozebíratelného spojení. Tyto základní spojovací prostředky se dají rozdělit do následujících skupin:

- Hřebíky a svorky

- Vruty

- Šrouby

- Hřebíky (a svorky):

Hřebík vytváří nerozebíratelné spojení pomocí alespoň 4 hřebíků příslušného druhu, délky a průměru.

Zásady správného spoje:

- Hřeby zatloukáme kolmo k dřevním vláknům.

- Špičku jemně sklepneme, zabráníme tím rozštípnutí.

- Stavební hřebík se zápustnou hlavou (tvar B), se vyrábí v délkách od 35–260 mm. Používá se při zhotovování bednění, příček, střešních konstrukcí apod. Jsou to jedny z nejpoužívanějších hřebíků.

- Stavební hřebík s plochou hlavou (tvar A), se vyrábí v délkách od 13–30 mm. Použití je stejné, jako u předchozího typu.

- Kolářské hřebíky se vyrábějí v délkách 15–90 mm. Díky své malé hlavě se používají všude tam, kde by velká hlavy byla více viditelná, nebo by způsobovala potíže při přibíjení, jako je montáž obkladů a přibíjení hřebíků do drážky palubky.

- Čalounické hřebíky se vyrábí v délkách 10–25 mm. Jsou charakteristické velkou ozdobnou hlavou. Používají se pro uchycení čalounění a jako ozdobný a zároveň funkční prvek.

- Strojní hřebík se vyrábí v délkách 35–90 mm. Jedná se o hřebíky, které jsou zpracovávány v automatizovaných linkách na výrobu dřevěných palet a obalů, v provedení bez povrchové úpravy nebo pozinkované.

- Hřebíky do krytiny nebo také lepeňáky, lepenáče, papíráky, téráky… se používají k připevňování lepenky, bitumenových pásů i kanadských šindelů. Pro upevňování eternitových desek se používá hřebík do krytiny s malou hlavou, která je ale silnější, a tedy odolnější proti jejímu upadnutí od dříku hřebíku. Hřebíky do krytiny se vyrábí v délkách od 16–40 mm, v provedení bez povrchové úpravy, měděné, hliníkové, pozinkované a nerez.

- Hřebíky bez hlav tzn. pouze se špičkou, se využívají jako osičky do dveřních a okenních závěsů. Hřebíky bez hlav se vyrábějí v různých délkách a v provedení bez povrchové úpravy i pozinkované.

- Kroužkové hřebíky se používají především při výrobě dřevěných palet a obalů, ale stále častěji nacházejí uplatnění i jinde. Jejich specifikem je dřík, na kterém jsou vyválcovány „kroužky“, někdy se uvádí „stromeček“, které výrazně zvyšují pevnost spoje. Jejich zpracování probíhá především strojně v paletovacích linkách. Hřebíky se vyrábějí v délkách od 25 mm do 120 mm v provedení bez povrchové úpravy, i pozinkované.

- Zámečnické hřebíky se vyrábí výhradně v mosazném provedení. Malá, téměř půlkulatá hlavička je vhodná pro různé dokončovací práce. Zámečnické hřebíky se vyrábí v délkách od 16 mm do 40 mm v provedení mosazné a nerezové.

- Šroubové hřebíky se používají především při výrobě dřevěných palet a obalů, ale stále častěji nacházejí uplatnění i jinde. Jejich specifikem je dřík, na kterém je vyválcována „šroubovice“, která zvyšuje pevnost spoje. Někdy se uvádí i název „kroucené hřebíky“. Jejich zpracování probíhá především strojně v paletovacích linkách. Hřebíky se vyrábí v délkách od 40 mm do 120 mm v provedení bez povrchové úpravy, i pozinkované.

- Nastřelovací hřebíky upevňují kovové svorky, pásy, izolační folie atd. Jejich tepelné zušlechtění – kalení, umožňuje připevňování těchto prvků i na betonový a ocelový podklad. Malé kalené hřebíky, podobné kolářským hřebíkům, dobře poslouží i k připevňování obkladových dřevěných palubek a dokončovacích podlahových a dekoračních lišt. Kalené hřebíky se vyrábí výhradně s povrchovou úpravou s galvanickým zinkem nebo černěné.

- Sponky a telegrafické svorky – specifické svým tvarem „V“, se používají především k připevňování pletiva k dřevěným sloupkům. Telegrafické svorky se vyrábí v délkách 16 mm až 40 mm v provedení bez povrchové úpravy, i pozinkované.

- Hřebíky s háčkem se vyrábějí v délkách 30–80 mm. Slouží pro zavěšení nejrůznějších předmětů jako jsou obrazy, nástěnky apod.

- Svorky se vyrábějí v délkách od 3–100 mm a o šířkách 1,8 – 25 mm. Mají široké uplatnění v oblasti zpracování dřeva od připevnění zad skříní, dna zásuvek, výroby dveřovek, stavebních konstrukcí, dělících stěn, tak i v tesařství pro přichycení parozábran apod.

- Speciální hřebíky – do této skupiny hřebíků patří hřebíky sádrokartonové, vlnité hřeby, dvojšpičkový hřeb a různé hřebíky pro připevnění speciálních krytin.

- Vruty

Patří do rozebíratelného spojení a rozděluje se podle použití:

- Kde je spoj dynamicky namáhán.

- Kde je spoj vystavený povětrnostním podmínkám.

- Kde jsou dvě k sobě přilehlé plochy malé.

- Při montáži nábytkového a jiného kování.

Podle konstrukce:

- Podle tvaru hlavy:

- Podle tvaru závitu:

- Závit může být po celé délce dříku – plný, částečný.

- Špička závitu může být tupá – konfirmát (IKEA šroub), samořezná, jednoduchý nebo dvojitý závit.

- Podle drážky v hlavě:

- Podle použitého materiálu.

Jednotlivé typy vrutů:

- Univerzální vruty jsou základním typem vrutu pro běžné spojování. Vruty jsou ocelové, kalené, galvanicky zinkované se žlutým nebo bílým chromátem. Vyrábí se v délkách 10–400 mm, v provedení s plným nebo částečným závitem a různým tvarem hlavy (zápustná, čočková a půlkulatá) s drážkou pozidrive a torx.

- Konstrukční vruty jsou používány ve stavebnictví, kde najdou uplatnění například při výrobě střešních konstrukcí.

- Vrut do dřeva ČSN 02 1810.05 (DIN 571), tzv. „podstavcový“, slouží k připojení např. ocelových desek na konstrukční prvky dřevostaveb. Je vyroben z oceli s povrchovou úpravou žlutý, nerezový nebo bílý zinek. Nerezový může být také použit například pro kotvení sanitárních prvků ve vlhkém prostředí do zdiva či betonu, prostřednictvím hmoždinek.

- Vrut do sádrokartonu se vyrábí v délkách od 25 do nejčastěji 55 mm, ale může mít i 120mm délky. Máme několik základních typů těchto vrutů:

- TN, TB, TX, FN, Cetris, TEX.

- Šroubový háček tvoří samostatnou skupinu vrutů, slouží obdobně jako hřebíkový háček, ale má díky závitu daleko větší pevnost a nosnost. Šroubové háčky mohou být s poutem, klíčové, s drážkou nebo okem.

- Kombinovaný šroub se vyrábí o délce 40–120 mm, kdy na jednom konci je závit vrutu a druhý konec je tvořen hladkou nebo závitovou kulatinou, popřípadě čtyřhranem. Uprostřed je pro snadné zapuštění šestihran. Nejčastěji se používá pro montáž polic bez viditelných konzol.

- Šrouby

Šrouby se rozdělují:

- Podle tvaru hlavy:

- Se šestihrannou hlavou

- S válcovou hlavou a vnitřním šestihranem

- Závrtný šroub

- S půlkulovou hlavou

- Se zápustnou hlavou

- Lícovaný šroub

- Čočkovitou hlavou

- Podle závitu:

  - Spojovací šrouby:
a) Metrický závit – hrubý M20, jemný M20x1,5, značka M [mm] 
b) Withworthovy závity – značka W, [v palcích], (W12‘‘)
c) Trubkový závit – značka G, [v palcích], G3/4 
d) Kuželový závit – vnější R, vnitřní Re
e) Oblý závit – Rd30

  - Pohybové šrouby:

- Čtvercový závit (nerovnoramenný)

- Lichoběžníkový závit

- Rovnoramenný – trapézový Tr 48x16 (P8)

- Nerovnoramenný – (S70x10)

- Zvláštní závity – pancéřové, Edisonův, samořezné

  - Podle stoupání šroubovice:

- Pravý (základní)

- Levý – označení LH

  - Podle počtu závitů:

- Jednochodý

- Vícechodý (pro snížené tření)

Typy pojištění šroubových spojů:

- Tvarové pojištění:

- Pomocí matice a závlačky

- Pomocí podložky s nosem

- Drátem s plombou

- KM matice a MB podložka

- Silové zajištění:

- Pomocí pružných podložek

- Pomocí dvou matic

- Pomocí samojistné matice

- Pomocí podložky Nord Lock

- Zajištění materiálovým stykem:

- Zakápnutí barvou

- Připájení

- Přivaření

- Téma: Nábytkové kování

Rozdělení:

- Spojovací kování

- Uzavírací kováni

- Závěsy

- Doplňkové

- Vnější

- Speciální

- Spojovací kování

Slouží ke spojování nábytkových dílců nebo konstrukcí, a to jak k trvalému, tak i rozebíratelnému spojení.

Mezi nerozebíratelné spoje patří hřebíky. Mezi rozebíratelné spoje patří vruty, šrouby a ostatní prvky.

Rozebíratelné spojovací kování:

- Spojovací šroub – nejčastěji spojuje korpusy k sobě.

- Šroub s válcovou maticí – k rohovému spojení aglomerovaných ale i masivních materiálů.

- Konfirmát – speciální šroub pro aglomerované materiály, k předvrtání je nutný speciální vrták.

- Vratový šroub – k přichycení masivnějšího kování, nebo prošroubování masivního dílce.

  - Z jedné strany půlkulatá hlava, z druhé strany matice.

  - Pod hlavou čtyřhran – zabraňuje protáčení.

- Spojovací excentr – rychlé spojení pomocí kruhového excentru a šroubu, použití u korpusových dílců.

- Přitahovací excentr – dvě excentrické misky propojené plechem.

  - Použití: obložkové zárubně, římsy, pracovní desky apod.

- Úhelníky – různé typy i materiály.

- Lůžkové kování

- + řada dalšího spojovacího kování.

- Uzavírací kování

Slouží k uzavírání okenních a dveřních křídel, dveří skříňového nábytku, zásuvek apod.

Podle konstrukce uzavírání, uzávěry rozlišujeme:

- Zámky – slouží k uzavření s následným uzamčením.

- Uzávěry – slouží k uzavření bez uzamčení.

- Sklapky – zabraňují dveřím samovolně se otevírat.

  - Zámky

- Obyčejný

- Dozický

- Cylindrický

- Speciální

Rozdělení podle konstrukce:

- Závorové

- Rozvorové

Rozdělení podle umístění a montáže:

- Vrchní

- Zapouštěcí

- Zadlabávací

  - Uzávěry

Nejčastěji jednoduché zástrčkové systémy s posuvným jazýčkem nebo jezdcem. Patří sem i okenní olivy a půl olivy.

  - Sklapky

Rozdělují se na magnetické a mechanické.

- Závěsy

Miskový – NK závěs:

Rozděluje se podle velikosti, podle uložení dveří (naložené, polo naložené, vložené), podle úhlu otevírání (až 175º).

Rohové miskové závěsy jsou vybaveny tlumičem dorazu u starších typů, možnost nacvakávacích dorazů nebo externích (mimo závěs).

Miskové závěsy se nejčastěji používají u skříňového nábytku a mají výhodu, že jsou stavitelné ve třech směrech.

Trubičkový závěs – závrtný

Rozdělují se na: obyčejný trubičkový, trubičkový s podkovou, trubičkový trizávěs, který lze nastavit nejen doprava a doleva, ale i nahoru a dolů.

Kloubový – jednoduchý závěs, nejčastěji venkovní použití (branky, síťky atd.)

Vysazovací válečkový – použití: stejné jako u kloubového, jen vysazovací:

Lomený závěs – dveřní závěs, jednoduchá montáž, i pro větší zatížení:

Zadlabávací závěs (dveřní) – různé velikosti pro dveřní a okenní křídla:

Zadlabávací se speciálním křížovým zapouštěcím dlátem, zajišťuje se hřebíkem bez hlavičky:

Čípkový – jednoduchý závěs s čepem na dolním a horním rohu dvířek, který je vložen do vyvrtaných otvorů. Nejčastěji se montují přímo při montáži korpusu skříně:

Speciální – Zyssa, sklopný boční, skrytý, aventos:

- Doplňkové

Patří sem nábytkové podpěry, sklápěcí a výklopné mechanismy apod.

- Vnější

Patří sem ozdobné štítky, nalepovací lišty, klepadla, úchytky apod.

- Speciální

Patří sem drátěné programy, nábytková kolečka, výsuvné nohy stolů, pojezdy apod.

- Úvod do CNC obrábění a laserového řezání a gravírování

CNC stroje a zařízení

- K obrábění stroje dochází řízenými pohyby nástrojů na základě programu

- Hlavní výhodou je práce na více osách, vysoká přesnost a spolehlivost

- Používáme:

    - CNC vrtačky

    - CNC horní frézy

    - CNC obráběcí centra

Základní osy CNC

Základní části CNC

- Osa X, Y, Z: Pohyby nástroje v různých směrech.

- Vřeteno: Drží a otáčí nástrojem.

- Stůl: Povrch pro upnutí obrobku.

- Řídicí jednotka: Počítačový systém pro kontrolu pohybů.

Základy programování CNC

- G-kódy: Definují pohyby nástroje.

  - Příklad: G00 (rychlý posuv), G01 (lineární interpolace).

- M-kódy: Ovládají pomocné funkce.

  - Příklad: M03 (zapnutí vřetena), M05 (vypnutí vřetena).

Postup při obrábění na CNC

- Návrh CAD modelu: Vytvoření 3D modelu v CAD softwaru (SolidWorks, AutoCAD).

- Generování CAM programu: Vytvoření drah nástrojů (Mastercam, Edge CAM), výsledkem je G-kód.

- Simulace a ověření: Kontrola na chyby (ověřený G-kód).

- Přenos do CNC stroje: Např. přes USB.

- Nastavení stroje: Upnutí materiálu, nástrojů a nastavení nulového bodu.

- Vlastní obrábění: Stroj provádí proces dle programu. Operátor kontroluje proces.

Výhody CNC

- Přesnost a opakovatelnost: Velmi vysoká přesnost díky počítačovému řízení.

- Rychlost a efektivita: Zvýšená produktivita díky rychlosti a efektivitě.

- Automatizace: Minimální lidský zásah.

- Flexibilita: Rychlé přizpůsobení jinému výrobku.

Nevýhody CNC

- Pořizovací náklady: CNC stroje a software jsou drahé.

- Potřeba odborné obsluhy: Pro programování a údržbu je nutná vyškolená pracovní síla.

- Závislost na technologii: Porucha stroje nebo softwaru může zastavit výrobu.

Opracování laserem

- Laserové obrábění je moderní technologie, která využívá koncentrovaný paprsek světla (laser) k přesnému řezání, gravírování nebo značení materiálů.

- Laser může materiál tavit, spalovat nebo odpařovat, což umožňuje velmi přesné a jemné opracování.

Typy laserů

- CO2 lasery: Používají se pro řezání nekovových materiálů, jako je dřevo, plast, sklo a textil.

- Fiber (vláknové) lasery: Vhodné pro obrábění kovů, vysoká rychlost a přesnost.

- YAG (Yttrium-Aluminium-Garnet) lasery: Používají se pro řezání kovů a keramiky, často ve zdravotnictví a automobilovém průmyslu.

Využití laserů

- Řezání: Přesné dělení materiálů, např. kovů, plastů nebo dřeva.

- Gravírování a značení: Vytváření jemných vzorů nebo označení na povrchu materiálu.

- Svařování: Přesné svařování tenkých vrstev kovů.

- Mikroobrábění: Opracování velmi malých a jemných komponentů, často v elektronice a medicíně.

Výhody laserů:

- Vysoká přesnost a kvalita řezu.

- Minimální deformace materiálu díky malému tepelnému ovlivnění.

- Rychlost a efektivita při sériové výrobě.

Nevýhody laserů:

- Vysoká pořizovací cena laserových zařízení.

- Omezené použití u velmi silných materiálů.

- Potřeba přesné kalibrace a údržby.

Software

Pro práci s laserovou technologií existuje mnoho softwarových nástrojů, které se liší svou komplexností, cenou a možnostmi.

LightBurn

Podporuje mnoho typů laserů, včetně CO2, 
vláknových a diodových laserů

RDWorks

Vhodný zejména pro CO₂ lasery.

Adobe Illustrator + Pluginy

Profesionální nástroj pro grafický design, který lze použít v kombinaci 
s lasery pomocí speciálních pluginů např. "Cutting Master"

CorelDRAW

Oblíbený software pro vektorovou grafiku, často používaný s CO2 lasery

Precizní tvorba a úprava vektorových návrhů.

CO2 laser komponenty

- Konstrukce stroje

- Laserová trubice

- Systém zrcátek

- Tryska s čočkou

- Rošt – honeycomb/blade

- Výškově nastavitelný stůl

- Chladič trubice

- Ventilátor odtah zplodin

- Kompresor pro air assist

- Zaostření red dot

- Řídící jednotka

BOZP

- Ochranné brýle: Používejte speciální ochranné brýle.

- Bezpečná zóna: Udržujte bezpečnou vzdálenost od pracovního prostoru laseru.

- Ventilace: Zajistěte dostatečnou ventilaci.

- Téma: Lepidla

Lepení se používalo již ve starověkém Egyptě.

Lepením vytváříme nerozebíratelný spoj dvou a více dílců.

Vynálezem plastu na počátku 20.století se postupně přírodní lepidla nahrazovala umělými – syntetickými.

Teorie lepení:

Spočívá v silách kohézních a adhezních, dále na povrchu dílce jeho smáčitelnosti.

Koheze: je to síla soudržnosti stejnorodých molekul a je závislá na mísitelnosti a povrchu.

Adheze: je síla přilnavosti různorodých molekul a je závislá na smáčitelnosti povrchu.

Pevnost lepeného spoje ovlivňuje:

- Materiál – kvalita a čistota povrchu.

- Teplota a vlhkost dílce

- Pórovitost materiálu

- Lepidlo – druh lepidla

  - množství lepidla

  - přilnavost

  - soudržnost

  - teplota

  - Podmínky lepení

    - vlhkost prostředí

    - Teplota

    - Lisovací tlak

    - Technika nanášení

    - Rychlost proudění vzduchu

Požadavky na lepidla:

- Trvanlivost

- Dostupnost

- Doby vytvrzování

- Pevnost

- Technika nánosu

- Barva

- Přiměřená otevřená doba

- Zdravotní nezávadnost

- Snadná příprava

Způsoby vytvrzování lepidel:

1) Fyzikálně – vytvrzuje ochlazením taveniny, nebo odpařením prchavých složek (např. voda).

2) Chemicky – probíhá smícháním složek lepidla a zesíťování molekul v makromolekule.

Podle typu reakce rozlišujeme zesíťování:

a)  Lineární

b)  Polykondenzační

c)  Polyadiční

Chemicky vytvrzují lepidla ve třech základních fázích:

1) Rezol – smíchání složek lepidla

2) Rezitol – začalo zesíťování

3) Rezit – ukončeno vytvrzování

Schéma lepidel:

- Téma: Dřevěné spojovací prostředky

  - Kolíky

# Nejčastěji se vyrábí z BK nebo BO

# Průměry: 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm

# Délky: 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm

# Drážky: hladký, rovně rýhovaný nebo spirálový

# Zásady pro spoj:

- Nejmenší vzdálenost povrchu kolíku od povrchu dílce je 5 mm.

- Hloubka vrtání v obou dílcích musí být o 1 mm delší, než je samotný kolík.

# Šířkové rozměření s polodrážkou:

  - Lamely

| Typ | délka L (mm) | šířka b (mm) | tloušťka t (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 47 | 15 | 4 |
| 10 | 53 | 19 | 4 |
| 20 | 56 | 23 | 4 |
| 3 | 56 | 30 | 4 |

# Spoj je tvořen lamelou vyrobenou překližovanou metodou. Vkládá se do připravené drážky pomocí lamelové frézky. Použití jako u kolíků, ale má menší střihovou pevnost.

  - Domina

| Domino | Rozměry |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tloušťka | Délka | Šířka |
|  | 4 mm | 20 mm |  |
| D5 | 5 mm | 30 mm | 18 mm |
| D6 | 6 mm | 40 mm | 21 mm |
| D8 | 8 mm | 40 mm | 21 mm |
| D8 | 8 mm | 50 mm | 21 mm |
| D10 | 10 mm | 50 mm | 23 mm |

# Ke spojení dochází pomocí malé kostky různých rozměrů. Ta se vkládá do zhotoveného dlabu pomocí dominovací frézky. Použití jako předchozí s větší pevností.

  - Pera:

# Ke spojení dohází pomocí pera zhotoveného z překližovaného, ale i jiného materiálu, které s vkládá do zhotovené drážky. Jednoduchý spoj, který se jako u předchozích fixuje lepením.

- Téma: Spoje rámové, korpusové, prodlužující a rozšiřující

  - Rámové rohové:

    - Natupo

    - Přeplátování

    - Rozpor a čep

    - Čep a dlab

    - Čep a dlab s perem

    - Pomocí spojovacích prostředků

  - Rámové středové:

    - Přeplátování

    - Čep a dlab

    - Natupo

    - Pomocí spojovacího kování

  - Korpusový rohový:

    - Ozuby – rovné, šikmé

    - Vlastní pero a drážka

    - Natupo s pokosem

    - Pomocí spojovacích prostředků

  - Korpusový středový:

    - Svlakový spoj

    - Sdružené čepy

    - Vlastní pero a drážka

    - Pomocí spojovacích prostředků

- Téma: Výroba spárovky

# Spárovky jsou konstrukční desky vznikající bočním slepením masivních přířezů. Vzniká deska většího formátu s dobrou ohybovou pevností a menšími tvarovými změnami.

# Výběr MTR:

- U radiálního řeziva šířka přířezů 80–150 mm

- U tangenciálního řeziva 50–80 mm

Skládání jednotlivých přířezů – Způsoby lepení přířezů

- Spárovku je nejvhodnější kvůli deformaci zhotovovat z radiálního řeziva.

- Vlhkost řeziva je vhodné udržovat od 7 do 9 %.

- Spárovku je možné lepit ručně pomocí svěrek, kleštin nebo kolejnic či strojně v hydraulických lisech. Nejčastějším lepidlem bývá PVAC.

- Téma: Výroba dýh

# Dýhy jsou tenké listy rostlého dřeva o tloušťce 0,1 – 10 mm. Obvykle však o tloušťce 0,6 – 3,6 mm.

# Dýhy vyrábíme:

# Krájením			       Loupáním			 Řezáním

Dýhy rozdělujeme na okrasné a konstrukční. Z okrasných vyrábíme sesazenky, z konstrukčních dýh vyrábíme překližované materiály.

Příklady sesazenek:

- Téma: ohýbání

Ohýbaní je tvarová změna dřeva, kterou umožnuje plastifikace. Podstatou plastifikace je změkčení složky dřeva – ligninu. Pro ohýbání se nejčastěji používá paření, pro menší délky i vaření.

- Pro paření používáme tzv. autoklávy s teplotou 102–105 °C – vyšší teplota = změna barvy, tlak 0,02 – 0,05 MPa.

- Doba propaření materiálu je závislá na průřezu 35x35 mm=35 min, 40x40=45

- Technologií ohýbání tzv. laminací – lamelování používali ve starověkém Egyptě.

- Klasický způsob ohýbání s použitím pásnice zdokonalil na konci 19. století Michael Thonet.

K ohýbání se nejčastěji používá buk, javor, jasan a bříza.

Před samotnou plastifikací materiál upravujeme do požadovaného průřezu.

Způsoby ohýbání:

- Ručně: Provádíme složitější ohyby ve více směrech. Materiál fixujeme i s pásnicí pomocí koncových dorazů a klínu k formě.

- Strojně: Jednodušší ohyby ohýbačky (ramenové, kolenové, s otočnou tvárnicí).

Tvárnice zajištuje tvar ohybu a ovlivňuje rozložení tlakové síly. Tvárnice je vyrobena z oceli nebo slitiny lehkých kovů. Pásnice vybavena koncovými dorazy přenáší tahovou sílu a zabraňuje prodlužování materiálu – vyrobena z oceli nebo nerezu.

Sušení a klimatizace ohybu:

Ohnutý dílec v tvárnici s pásnicí a sponami se suší na konečnou vlhkost 12–15 % podle tloušťky materiálu 12 až 60 hodin. Poté se dílec sundá z tvárnice, odstraní se pásnice a spony, a dílec se suší při teplotě 18–25 C° s „rvv“ (relativní vlhkost vzduchu) 45 % dle složitosti pohybu 14 až 25 dnů.

Koeficient ohebnosti:

Pojednává o průměru ohybu vzhledem k tloušťce a technice plastifikace.

Koeficienty:

- Neplastifikováné: 	0,03 – 0,05

- Pařené: 		0,02 – 0,1

- Vařené: 		0,03 – 0,13