Střední škola řezbářská Tovačov

STUDENTSKÝ SEŠIT

PŘEDMĚT:	MATERIÁLY

TŘÍDA:		TR2

JMÉNO:		………………………………………

Přehled učiva:

- Lepidla

- Lepicí folie

- Lepicí směsi a jejich složení

- Nanášení lepidel

- Nalepování folií a laminátů

- Nalepování laminátů

- Sortimenty řeziva a materiály vyráběné na bázi dřeva

- Konstrukční desky

- Vady a škůdci dřeva

- Téma: Lepidla

- Přírodní lepidla:

- Lepidla přírodního původu – živočišná:

- Kostní glutinový klíh: vyrábí se z kostí a kůže jatečních zvířat ve formě kuliček, šupinek nebo tabulek. Ty se musí nechat nabobtnat 30–120 min. ve studené vodě. Poté se ve dvojité nádobě směs zahřívá na tepotu 50–55 °C. Při překročení se ztrácí lepivost.

Vytvrzování: nanáší se v teplém stavu a vytvrzuje se ochlazením taveniny.

Použití: konstrukční lepení, spárovky, výroba tmelů – opětovným zahřátím lze opět použít.

- Kaseinový klíh: vyrábí se z mléčné bílkoviny kaseinu. Prodává se pod obchodním názvem Firmus. Je to nažloutlý prášek, který se připravuje postupným přisypáváním do vlažné vody o teplotě 50–55 °C. Po cca 30 min. zahřátí a rozmíchání klíh aplikujeme.

Použití: stavebně truhlářské výrobky, přísada do syntetických lepidel, pro zlepšení vlastností přidáváme vápenné mléko nebo vodní sklo.

- Albuminový klíh: červenohnědý prášek, vyrobený z krve jatečních zvířat. Prášek se smíchává s vápenným mlékem, a po smíchání se nanáší.

Použití:

- klížení PDP,

- tvarových PDP,

- dýhování.

Nevýhody:

- neodolává vodě a vlhkosti,

- výrazně zapáchá a neodolává mikroorganismům.

- Lepidla přírodního původu – rostlinná:

Vyrábí se především ze škrobů brambor, kukuřice, rýže aj., také z přírodních pryskyřic, rostlinných gum, přírodního kaučuku, pektinů, algynátů apod. V dřevařství se používají jako přísady do syntetických lepidel. Dále se používají v čalounictví a papírenském průmyslu.

- Lepidla přírodního původu – minerální:

Jsou anorganického původu jako je sádra, vodní sklo, vápno a cement. Používají se pouze jako přísady do syntetických lepidel jako nadstavovadla.

- Syntetická lepidla

- Syntetická reaktoplastická, termosetická, polykondenzační:

Polykondenzační: tato lepidla vytvrzují polykondenzační chemickou reakcí při zvýšené teplotě nebo přidáním tvrdidla.

- Fenolformaldehydová PF: prodávají se pod obchodním názvem Umacol B, základem je fenol z kamenouhelného dehtu.

Příprava: hustá kapalina, která se ředí lihem, pro vytvrzení se přidává kyselina paratoulensulfonová v poměrech:

- za studena 1 : 5,

- za tepla 1 : 6,

- za horka nedáváme.

Výhody:

- voděvzdorný spoj,

- odolává teplé i studené vodě i povětrnostním podmínkám,

- spoj je tvrdý, ale tupí nástroje,

- zbarvuje dřevo do červena.

- Močovinoformaldehydová UF: prodávají se pod názvem Umacol C; bílá, hustá kapalina, ředí se vodou, možnost přidání technické mouky. Vytvrzuje zvýšením teploty nebo přidáním kyseliny chloridu amonného 1.10.

Výhody:

- bílá kapalina – ředidlo – voda, možnost přidání lepidla PVAC.

Nevýhody:

- tvrdý, ale křehký spoj,

- při máčení povoluje.

- Fenolresorcinoformaldehydová RF: přidáním formaldehydu vytvrzuje při normální teplotě. Spoje odolávají povětrnostním podmínkám, horké i studené vodě, kyselinám i zásadám. Spoje jsou vysoce pevné a kvalitní. Lepidlo se používá při lepení dřevěných nosníků a velkých konstrukcí.

- Melaminoformaldehydová MF: bílá barva. Lepidlo vytvrzuje bez přidání tvrdidla, pouze zvýšením teploty 130–140 °C. Spoje jsou pevné a odolné vodě, vlhkosti, ale povětrnostním podmínkám málo. Této pryskyřice se využívá při výrobě fólií a laminátů, které se vyrábí impregnací speciálních papírů.

- Xylenolformaldehydová

- Syntetická reaktoplastická, termosetická, polyadiční:

- Polyuretanová PUR: vyrábí se jako jednosložková nebo dvousložková – lepí sklo, kovy, dřevo, keramiku – nebo kombinací jiných materiálů. Spoje vytvrzují v širokém rozmezí teplot i při 0 °C. Spoje jsou vysoce pevné a odolné povětrnostním vlivům.

- Použití: jako u PF.

- Epoxidová: vytvrzují přidáním tvrdidla při nízkých teplotách, nebo nad 100 °C. Jsou to lepidla tzv. beztlaková. Lepí různé materiály a jejich kombinace.

- Polyesterová

- Syntetická – termoplastická:

- Polyvinylacetátová PVAC: polyvinylacetátová pryskyřice – disperze ve vodě. Tato lepidla jsou levnější, neobsahují škodlivá rozpouštědla, mají vysoký obsah sušiny a jsou nejpoužívanějšími lepidly. Další výhody: snadná příprava, přiměřená otevřená doba, přiměřená tvrdost; ředí se vodou a snadno se nanáší, jsou trasparentní po zaschnutí a zdravotně a ekologicky nezávadná.

Rozděluje se na skupiny:

- D1 – interiér.

- D2 – interiér s krátkodobým působením vody nebo kondenzované vody.

- D3 – interiér s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody, s chráněním proti povětrnostním vlivům – zastřešené pergoly.

- D4 – exteriér – vystaven povětrnostním vlivům, ale opatřen ochranným nátěrem.

Použití: výroba SP, konstrukční spoje.

Názvy výrobců: Duvilax, Herkules, Disperkol, Ponal PVAC, Rakoll, Umakol P.

- Kaučuková: rozpouštědlová lepidla, vytvrzují při běžné teplotě. Nanášíme na obě plochy u savých materiálů ve dvou vrstvách. Po zavadnutí dílce stáhneme a můžeme povolit. Lepidlo je tzv. beztlakové, rozděluje se na savá, nesavá a kombinovaná.

Použití: veškeré materiály – papír dřevo, kov, keramika…

Názvy výrobců: Chemopren, Alkapren, Alkafen, Terralep.

- Tavná: bezrospouštědlové, termoplastické hmoty, které se aplikují v roztaveném stavu – tavenina se po nánosu a přiložením dvou dílců ochladí a ztuhne. Aplikuje se tavnou pistolí, speciální válcovou nanášečkou – olepování bočních ploch – dýhy, folie…

Použití: aranžérství, průběžné olepování bočních ploch, výroba sesazenek – tavné vlákno.

- Polyvinylchloridová PVC: jsou rozpouštědlová lepidla k lepení folií a tapet na dřevo.

- Téma: Lepicí folie

Nahrazují tekuté lepicí směsi. Je to speciální hmota vyválcována do podoby tenké mléčné folie (z tavného lepidla). Folie se po vyválcování navíjí na cívku. Suší se při teplotě 120 °C. Výhodou oproti kapalným lepidlům je neomezená otevřená doba lepení a lepí pouze v místě folie. Jsou to lepidla typu EVA – etylén, vinyl, acetát. Folie mohou být: copolyamidové, copolyesterové nebo polyuretanové.

- Téma: Lepicí směsi a jejich složení

- Rozpouštědla: podle druhu lepidla a doporučení výrobce – lih, kyselina…

- Tvrdidla: urychlují vytvrzování a aktivují chemickou reakci sesíťování molekul.

- Retardéry: zpomalují reakci a průběh vytvrzování – prodlužuje se otevřená doba lepení.

- Plniva: nemají částečný lepicí účinek, používají se jako nadstavovadla pro zvětšení množství lepicí směsi (dřevitá moučka, bakelitová moučka, kaolin, plavená křída).

- Nadstavovadla: mají částečný lepicí účinek – funkce jako plniva ovlivňují viskozitu a zabraňují prosakování směsi (škroby, pryskyřice).

- Zpěňovadla: jsou to látky, které způsobují až 5× zvětšení objemu směsi. Snižují tekutost a obvykle se aplikují našleháním.

- Zušlechťující přísady: zlepšují vlastnosti lepidel, zvyšují například voděodolnost, nebo obsahují fungicidní nebo insekticidní přísady.

- Téma: Nanášení lepidel

- Válcové nanášečky:

Válcové nanášečky lepidla se používají k nanášení studených lepidel na jednu nebo obě strany dýh nebo plošných desek. Pracují tak, že desky procházejí mezi dvěma válci, kterými se lepidla nanáší na jejich povrch v souvislé rovnoměrné vrstvě. Podle počtu válců rozeznáváme nanášečky lepidla dvouválcové a čtyřválcové. Způsoby nanášení jsou patrné z obr. 56.

Zásoba lepidla u dvouválcových strojů je ve spodních nebo bočních vanách. Válcové nanášečky jsou stroje s periodickým doplňováním zásoby lepidla. Vlastní nanášení lepidla na plochy dílců probíhá kontinuálně.

- Diskové nanášečky:

Jsou speciální stroje pro nanášení lepidla na klínové nebo rovné ozuby. Příklad diskové nanášečky na klínové ozuby je na obr. 56 F a 57 II. Stroj tvoří součást výrobní linky na výrobu tzv. nekonečného vlysu, složeného z krátkých vlysů, spojovaných navzájem čelními klínovými ozuby. Stroj je opatřen řadou horních a spodních, výškové seřiditelných, klínových disků poháněných převodovým elektromotorem a řetězy. Spodní disky se otáčejí v lepidlové směsi a nanášejí lepidlo na horní disky. Lepidlo se na klínové ozuby nanáší při jejich zasunutí mezi disky.

Tloušťku nánosu lze regulovat seřízením vzdálenosti horních a spodních disků ručním kolečkem. Disky jsou zhotoveny z plastů odolných proti opotřebení. Po čištění se dají disky i nádrž na lepidlo snadno demontovat.

- Tryskové nanášečky:

Jsou zařízení, která se používají zpravidla jako součást ručních a strojových zarážeček kolíků. Princip tryskové nanášečky lepidla je na obr. 56 G. Hlavní část zařízení je tryska, která vstřikuje lepidlo do otvorů pro kolíky. Součást trysky je uzavírací jehla, která pod tlakem pružiny uzavírá její otvor. Lepidlo se do trysky přivádí pod tlakem hadicí. K nanesení lepidla do otvoru dochází tak, že se jehla mechanickým zařízením vtáhne do trysky a uvolní její otvor.

Tryska vstříkne lepidlo do otvoru pro ko1íky, a jehla vzápětí na to pod tlakem pružiny otvor trysky uzavře, nato je do otvoru pneumatickým zarážečem zasunut dřevěný kolík. Tryskové nanášečky lepidla pracují periodicky v určitém taktu, který záleží na přísunu a odsunu dílců z pracovní polohy před tryskou.

- Extruzní nanášečky:

Princip spočívá v nánosu lepidla z horní lišty, ve které jsou otvory, ze kterých vytéká lepidlo na povrch dílce. Nános není kompaktní v celé ploše, ale vytváří pruhy. Technika vhodná pro lepení plošných dílců na sebe. Například DVD desky.

- Téma: Nalepování folií a laminátů

Nalepování folií a laminátu je taková úprava konstrukčních desek, která plní funkci estetickou i technickou. Folie a lamináty jsou povrchově dokončeny a odpadá jakákoli následná PÚ.

- Folie do tloušťky 1 mm.

- Lamina nad 1 mm.

Jelikož jsou tyto materiály velmi tenký podkladový nosný materiál, musí být hladký. Laminem opatřujeme DTD, MDF, HDF.

Laminát se skládá s několika vrstev:

- Transparentní krycí vrstva: ochranná funkce.

- Dekorační vrstva: udává vzhled laminátu, imituje dřevo, kámen, kov atd.

- Izolační vrstva: zabraňuje unikání volného formaldehydu z dřevotřískové desky a zároveň zabraňuje tmavnutí povrchových vrstev laminátu.

- Středová vrstva: je tvořena několika papíry, kdy jejich počet udává výslednou tloušťku laminátu a jeho tvrdost.

- Vyrovnávací vrstva: protitahová – zabraňuje deformaci.

- Téma: Nalepování laminátů

- Za studena při běžných teplotách v lisech s použitím uf nebo pf

- Za studena s použitím kaučukových lepidel, beztlaková nalepování

- Za tepla provádíme v hydraulických lisech při použití uf lepidel a teplotou do 70 °C

Při lepení v hydraulických lisech používáme na rubovou stranu protitahový papír folii nebo dýhu.

V dnešní době jsou hojně používané HPL lamináty, které jsou tvořeny z jednotlivých papírů, které jsou prosyceny pryskyřicí a lisovány při vysoké teplotě, tím se vytvoří vysoce pevný a kompaktní materiál.

- Nalepení fólií:

Brusné folie: používají se jako podklad pod nátěrové hmoty a nahrazují podkladový tmel.

Dekorativní folie: vyrábí se v tloušťkách 0,12–0,8 mm termoplastické PVC.

Nalepování:

- Za studena:

- vhodné pro aglomerované materiály s jemným povrchem. Pod tenkou vrstvou folie se může objevit hrubší povrch při pomalém způsobu vytvrzování. Materiály mohou být termoplastické, reaktoplastické s nosnou vrstvou anebo bez nosné vrstvy. Důležitou podmínkou je flexibilita (ohebnost) a použité lepidlo pro navalování folie uf (močovinoformaldehydové). Proces probíhá kontinuálně (nepřetržitě), kdy folie je odvíjena z cívky a automaticky navalována na přířez.

- Za horka – termokašírování:

- při tomto způsobu dochází k minimálnímu bobtnání povrchu, po navalení folie je povrch úplně hladký. Při tomto způsobu se používají tavná, disperzní nebo uf lepidla, a podle toho se volí technika termokašírování, EVA,

- kašírovací stroj je vybaven nekonečným ocelovým pásem s rychlostí posuvu 2–25/m za min.

VII.	Téma: Sortimenty řeziva a materiály vyráběné na bázi dřeva

Sortimenty surového dříví:

1)	Sortimenty bez podélného dělení – sloupovina, tyčovina, důlní dříví.

2)	Sortimenty řeziva, výroba dýh.

3)	Sortimenty pro výrobu dřevoviny, buničiny a chemické zpracování.

4)	Sortimenty pro výrobu aglomerovaných MTR.

5)	Palivové dříví.

A)	Sortimenty dřeva

1)	Prvovýroba – výroba řeziva a impregnace, výroba dýh a překližek, výroba aglomerovaných materiálů.

2)	Druhovýroba – truhlářská výroba, řezbářská výroba, tesařská výroba, výroba šindelů (dřevěné střechy), zápalek, špejlí, stavebně truhlářská výroba (okna, dveře, schodiště), dřevostavby.

B)	Sortimenty řeziva

1)	Deskové řezivo:

a)	Krajina – je boční řezivo, jehož levá plocha není dotčena řezným nástrojem.

b)	Krajinové prkno – patří do deskového řeziva a levá plocha musí být alespoň částečně dotčena řezným nástrojem. Do deskového řeziva patří prkna a fošny s šířkou minimálně 2× větší než tloušťka. Krajinové prkno, a prkna obecně, se vyrábějí v tloušťkách od 15 do 40 mm.

c)	Fošna – patří do deskového řeziva a má tloušťku od 40–100 mm.

2)	Hraněné řezivo:

Rozděluje se podle plochy průřezu a vyznačuje se čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem:

1)	Hranoly – plocha průřezu je větší než 100 cm2

2)	Hranolky – plocha průřezu je od 25 do 100 cm2

3)	Latě – plocha průřezu je 10 až 25 cm2

4)	Lišty – plocha průřezu do 10 cm2

3)	Polohraněné řezivo:

Vyznačuje se tím, že má protilehlé strany oblé, má maximální tloušťku do 10 cm, polštáře mají tloušťku větší nebo stejnou jako šířku.

Trámy                                                     Polštáře

4)	Pražce: tvoří samostatnou skupinu řeziva určeného k podkládání.

C)	Sortimenty dýh

Dýha je tenký list z masivního materiálu vyrobená krájením, loupáním nebo řezáním.

Rozdělení dýh podle použití:

a)	Okrasné dýhy: k výrobě sesazenek, okrasné dýhy se také rozdělují podle použití na:

•	Vnější dýhy +

•	Vnitřní dýhy o

•	Skryté •

b)	Konstrukční dýhy: jsou to dýhy loupané a používají se na výrobu nejčastěji překližovaných materiálů.

Poddýžka – konstrukční dýha, která se používá jako mezivrstva mezi nosný materiál a vrchní dýhu.

VIII. 	Téma: Konstrukční desky

A.	Desky vyrobené z masivního materiálu:

a)	Spárovka – vyrobená z jednotlivých přířezů – lamel rozšiřujícím způsobem, šířka jednotlivých přířezů by neměla přesáhnout 120 mm, čím tenčí je spárovka (SP), tím užší by měly být jednotlivé přířezy.

•	Spárovku je nejvhodnější kvůli deformaci zhotovovat z radiálního řeziva.

•	Vlhkost řeziva je vhodné udržovat od 7–9 %.

•	Spárovku je možné lepit ručně pomocí svěrek, kleštin, kolejnic nebo strojně v hydraulických lisech, nejčastějším lepidlem bývá PVAC.

b)	Biodeska (patří i do překližovaných): jedná se o třívrstvý materiál zhotovený vzájemným překlížením tří tenkých spárovek, takový materiál má daleko vyšší pevnost a tvarovou stálost. Biodeska nahrazuje laťovku a používá se stejně jako spárovka.

B.	Překližované materiály (PDP):

Využívá se zde pravidlo symetrie – od středu na obě strany musí být každá odpovídající vrstva ze stejné dřeviny, stejného směru vláken, tloušťky a způsobu výroby.

a)	Překližky: vyrábí se ze tří či více loupaných nebo krájených dýh slepených na sebe, převážně kolmo ke směru vláken předcházející vrstvy.

Překližky rozdělujeme na:

•	Truhlářské

•	Obalové

•	Stavební

•	Letecké

•	Tvarové

b)	Laťovky: jsou materiály vyrobené oboustranným překlížením laťovkového středu dýhami, poddýžkou a vrchní dýhou.

Rozdělují se podle laťovkového středu na:

1)	S laťovkovým středem

2)	S dýhovým středem

c)	Voštinové a likusové desky: vyrábějí se v hrubých formátech konkrétních dílců anebo ve sdružených přířezech, z nichž se dílce získávají rozdělením.

Konstrukce je tvořena:

•	Plášť z tvrdé DVD 3,3 mm

•	Obvodový rám

•	Středová výplň

•	Středový vlys pro kování

C.	 Aglomerované materiály

Aglomerované materiály jsou deskové materiály vyrobené z dřevních částic (třísky, vlákno, piliny, dřevní moučka) a jiných lignoceluosových materiálů (pazdeří, bagasa, sláma atd.), které jsou mezi sebou pojeny buď vlastní lepivostí nebo organickým pojivem – lepidlem, popř. pojivem minerálním; za pomoci tepla a tlaku, vlhkosti, popř. katalyzátoru.

Základní rozdělení aglomerovaných materiálů na bázi dřeva:

•	Třískové desky – DTD, OSB desky, MFP desky

•	Vláknité desky – DVD, MDF, HDF a jiné

•	Desky z ostatních lignocelulosových materiálů – pazdeřové desky, pilinové desky...

•	Ostatní aglomerované desky bez přídavku nedřevěných materiálů – TETRA K desky, voštinové desky atd.

1)	Třískové desky – TD

Dle ČSN EN 309:2005 definujeme třískové desky jako materiály, které jsou vyrobené slisováním a následným ohřevem částic (třísek, hoblin, pilin apod.) nebo jiných lignocelulosových materiálů ve formě částic (např. pazdeří, konopí, bagasa, sláma apod.) s přídavkem polymerního lepidla.

Základní rozdělení třískových desek:

a)	Podle procesu výroby:

•	Plošně lisované,

•	lisované válci (kalandrované),

•	výtlačně lisované (plné nebo odlehčené).

b)	Podle stavu povrchu:

•	Surové (nebroušené),

•	broušené nebo frézované,

•	lakované (tekutými prostředky, např. barvou),

•	povrchově upravené nalisováním tuhého materiálu (dýhy, impregnovaným dekoračním papírem, dekorační laminační vrstvou, fólií).

c)	Podle tvaru:

•	Rovné,

•	profilovaným (strukturovaným) povrchem,

•	profilovanými boky.

d)	Podle tvaru a velikosti částic

•	Třísková deska,

•	deska z jiných částic – např. z pazdeří (pazdeřové desky).

e)	Podle struktury desky:

•	Jednovrstvé,

•	vícevrstvé,

•	s plynulým přechodem vrstev,

•	odlehčené výtlačně lisované desky.

f)	Podle účelu použití

•	Desky pro všeobecné účely pro použití v suchém prostředí,

•	desky pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchém prostředí,

•	nenosné desky pro použití ve vlhkém prostředí,

•	nosné desky pro použití v suchém prostředí,

•	nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí,

•	zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití v suchém prostředí,

•	zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí.

2)	Desky OSB (Oriented Strand Board)

Jedná se o velkoplošný materiál vyráběný z dlouhých, štíhlých a tenkých třísek. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky a třísky ve vrstvě středové buď náhodně nebo kolmo na vrstvy vnější. Vliv orientace třísek na pevnostní vlastnost desek, zejména na pevnost v ohybu a modul pružnosti v ohybu, se významně projevuje s růstem štíhlostního stupně, tj. s růstem rozměrů třísek. Jako pojivo se používá močovino-, fenol-, melaminformaldehydové lepidlo, případně jiné druhy syntetických pryskyřic.

3)	Vláknité desky – VD

Podle ČSN EN 316:1985 jsou vláknité desky (VD) definovány jako vláknitý materiál tloušťky 1,5 mm a více, vyrobený z lignocelulosových vláken použitím ohřevu nebo tlaku. Soudržnosti je dosaženo zplstnatěním vláken (a jejich přirozenou lepivostí) a přídavkem syntetické pryskyřice na vlákno.

Vláknité desky se rozdělují podle výrobního procesu na:

•	Desky vyrobené mokrým procesem,

•	desky vyrobené suchým procesem.

Vláknité desky vyrobené mokrým procesem – mají při formování koberce vlhkost vyšší než 20 %. Podle své hustoty se rozdělují na následující typy:

•	Izolační desky (hustota <400 kg/m3): základní vlastnosti těchto desek jsou tepelné a akustické. Mohou získat další vlastnosti, jako například odolnost proti ohni, vlhkuvzdornost…

•	Polotvrdé desky (hustota ≥ 400 kg/m3 a ≤ 900 kg/m3): polotvrdé desky s nižší hustotou (400 kg/m3 až 560 kg/m3) a polotvrdé desky s vyšší hustotou (560 kg/m3 až 900 kg/m3).

•	Tvrdé desky (hustota ≥ 900 kg/m3).

4)	Vysokotlaké lamináty (HPL)

Vysokotlaký laminát HPL je velmi odolný materiál. HPL se vyrábí v mnoha dezénech, barvách, površích. Laminát si uchovává dlouhodobě své vlastnosti. Jeho povrch má nesrovnatelně vyšší kvalitu oproti povrchu u LTD (laminovaným dřevotřískovým deskám). Lamináty nabízí až neuvěřitelné množství designových variant.

Vysokotlaké dekorativní lamináty jsou desky, které se vyrábějí na bázi termosetických pryskyřic a které jsou určeny do exteriérových i interiérových prostorů. Dekorativní vysokotlaký laminát (HPL) je tedy deska sestávající z vrstev vláknité výztuže (nejčastěji papíru) rozličné plošné hmotnosti, impregnované tvrditelnou syntetickou pryskyřicí v rozdílném množství. Je třeba rozlišovat vnitřní vrstvy a vnější povrchovou vrstvu (overlay).

- Téma: Vady a škůdci dřeva

- Suky

- Trhliny

- Vady tvaru kmene

- Vady struktury dřeva

- Vady vzniklé:

- houbami,

- hmyzem,

- rostlinami,

- při výrobě.

- Suky:

Suk je základ živých, nebo pozůstatek odumřelých větví, je obrostlý dřevem, jehož vlákna jsou kvůli němu vychýlená. Tato oblast s vychýlenými vlákny se označuje jako závitek nebo závitková zóna. Závitek je možné řadit mezi vady struktury dřeva. Jde o zcela přirozenou a nezbytnou vadu. Strom bez větví by nebyl stromem. Suky mají vlastní letokruhy a jsou zpravidla tvrdší než okolní dřevo, bývají barevně odlišené (obvykle tmavší). Negativně ovlivňují mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva a ztěžují opracování, zejména ruční – při práci s dlátem či hoblíkem.

- Podle rozměrů:

- velké nad 40 mm,

- střední 15–40 mm,

- malé do 15 mm.

- Podle tvaru:

- okrouhlé,

- podlouhlé,

- přeslenovité.

- Podle stupně srůstu a místa výskytu v kmeni:

- zarostlé (vnitřní),

- částečně zarostlé (zarostlé),

- vnější (živá větev).

- Podle stupně srůstu s okolním dřevem:

- srostlé,

- částečně srostlé,

- nesrostlé.

- Podle zdraví suku:

- zdravé,

- rohovité,

- nahnilé,

- rozpadavé.

- Podle uspořádání:

- jednotlivé,

- seskupené.

- Podle umístění na deskovém řezivu:

- plošné,

- boční,

- hranové,

- pronikající.

| Plošný okrouhlý | Plošný oválný | Hranový oválný |
| --- | --- | --- |
| Hranový podlouhlý | Pronikající | Čelní pronikající |

- Trhliny:

Trhliny jsou násilně od sebe oddělené vrstvy dřevních vláken. Jde o porušení celistvosti dřeva, a tudíž o závažnou vadu, která výrazně snižuje pevnost, ohýbatelnost a další vlastnosti dřeva, a tím i možnosti jeho využití. Podle doby vzniku rozlišujeme trhliny vzniklé v rostoucím stromě nebo v pokáceném a zpracovávaném dřevě. Zařazení trhlin mezi vady vzniklé během růstu tedy není přesné, rozhodl jsem se tak hlavně kvůli přehlednosti.

- Středové:

- jednoduchá,

- lomená,

- křížová.

- Trhliny odlupčivé:

- (tangenciální),

- oblouková,

- kruhová.

- Trhliny mrazové:

- (radiální)

- Trhliny výsušné:

- čelní,

- jednostranná,

- oboustranná,

- odlupčivá.

- Vady tvaru kmene:

- Křivost: je nejčastější vadou kmene, můžeme se s ní setkat u všech dřevin. Projevuje se zkřivením kmene po délce. Pokud zkřivení směřuje na jednu stranu, jedná se o křivost jednosměrnou, směřuje-li na obě strany, jedná se o křivost vícesměnnou.

- Sbíhavost: vyskytuje se ve větší nebo menší míře u všech dřevin a projevuje se postupným zmenšováním průměru kmene od oddenku k vrcholu. 
Stromy rostoucí jednotlivě, nebo v řídkém porostu, mají kmeny velmi sbíhavé. Sbíhavost je závislá i na složení půdy, snižuje výtěžnost řeziva a kvalitu dřeva.

- Boulovitost: jsou oválné nebo kulaté výrůstky na kmeni. Nádory vznikají rozrůstáním pletiv, způsobeným podrážděním nebo poškozením kmene mechanickými prostředky, činnosti dřevokazných hub nebo působením mrazu. Dřevo s nádory není vhodné pro konstrukční matriály, ale pro jeho hezkou texturu ho lze použít k výrobě uměleckých předmětů a dekoračních materiálů.

- Zbytnění oddenku: je výrazné rozšíření průměru a objemu kmene v jeho oddenkové (spodní) části. Může se vyskytnout u všech druhů dřevin. Je způsobeno zvýšenou činností kambia v reakci na nepříznivé podmínky stanoviště (svah, kamenitá půda, převládající směr větru).

- Kořenové náběhy: tvoří vnější prohloubeniny podél kmene v oddenkové části, která má v tomto případě na příčném průřezu hvězdicovitý tvar. Tato vada snižuje výtěžnost řeziva a je příčinou tvorby umělé točivosti.

- Vydličnatost: vzniká jako následek poškození primární větve, která má vytvářet kmen. V horní části kmene jsou uvnitř dvě dřeně.

- Excentrická dřeň: doprovází zploštění tvaru kmene (viz vady tvaru kmene, kde jsou popsány důvody vzniku a další údaje). Jedná se o výrazné odchýlení dřeně od geometrického středu na příčném řezu dřevem, s čímž souvisí také různá šířka letokruhů.

- Vady struktury dřeva:

- Dřeň, dvojitá dřeň: je střední část kmene složená z parenchymatických buněk. Je přirozenou součástí kmene. Kolem dřeně jsou letokruhy s menším podílem letního dřeva. Tato část více sesychá, má menší pevnost, proto je příčinou vzniku vnitřních trhlin. V řezivu je nežádoucí. U dvojitých kmenů, nebo vidličnatých, bývají dvě dřeně, které snižují výtěžnost řeziva. Ovlivňují tvarovou stabilitu řeziva.

- Točitost vláken (odklon vláken):
Je to šroubovité odchýlení vláken od podélné osy kmene. Bývá u stromů, které jsou vystaveny silným náporům větru. Je viditelná i na stromech podle svalů nebo trhlin v kůře. Točitost může být i v několika letokruzích. Rozlišujeme točitost:

- Levostrannou: u jehličnatých stromů – otáčení proti světlu (BO).

- Pravostrannou: u listnatých stromů – otáčení za světlem, namáhání větrem (HB, Jírovec) – řezivo z těchto stromů: nepravidelně sesychá – bortí se přes roh – vznikají šikmé trhliny – špatně se opracovává – odklon vláken nesmí být větší jak 15 %.

- Zvlnění vláken:

- Dlouhé a mělké: způsobuje borcení řeziva při sušení.

- Krátké a vysoké: dýhy s vlnitou texturou a vlnitým leskem – vzniká přeřezáním vláken na ploše. Zvlnění může být tangenciální nebo tangenciální i radiální. Vyskytuje se i ve svalovitém dřevě, nejčastěji ve dřevě JV, JS, BR.

Tangenciální, tangenciální i radiální:

- Prosmolení: vzniká abnormálním prosycením dřeva pryskyřicí na velké ploše nebo jen v určitém místě, obvykle v blízkosti poranění stromu. Vyskytuje se u všech jehličnatých stromů obsahujících pryskyřici. Jeví se jako tmavá místa, u dýh je místo průsvitné. Způsobuje špatnou přilnavost nátěrových hmot, proto se z těchto míst pryskyřice odstraňuje např. hydroxidem sodným.

- Smolník: je to dutina na rozhraní letokruhů vyplněná pryskyřicí. Vyskytuje se u všech jehličnatých dřevin obsahujících pryskyřici. Vzniká dlouhodobým namáháním stromu, např. větrem. Smolníky se ze dřeva odstraňují, protože pryskyřice znesnadňuje obrábění dřeva, otupuje a zalepuje nástroje a znemožňuje povrchovou úpravu. Pryskyřice ze smolníků může pronikat na povrch i několik let, např. u MD dřeva.

- Vodnatost: je to abnormální prosycení dřeva vodou, které se vyskytuje především na obvodu jádra nebo v místě vyzrálého dřeva. Po vysušení vzniká v místě vodnatosti velké množství drobných trhlinek. Snižují se mechanické vlastnosti dřeva na obvodu jádra ve vyzrálém dřevě po vysušení.

- Nepravé jádro: tvoří se v zóně vyzrálého dřeva bezjádrových listnatých dřevin. Hlavně u BK. Je tmavší než okolní dřevo a má nepravidelný tvar, který nesleduje obrys letokruhů. Nezhoršuje mechanické vlastností, avšak v pozdějším stádiu vývoje bývá napadáno hnilobou. Dřevní buňky jsou špatně propustné, obtížně se plastifikuje a nedá se použít pro výrobu dýh. Toto dřevo se nehodí pro pilařskou výrobu, ale spíše na výrobu aglomerovaných materiálů. Dřevo zapáchá po kvasnicích. Nepravé jádro vzniká proniknutím vzduchu do zóny vyzrálého dřeva (vypadavým sukem, poraněním) nebo i po mrazové trhlině, případně i působením hub. Dělí se na:

- Okrouhlá: nepravidelného oválného tvaru.

- Jednoduchá: s jednou zónou.

- Mramorovitá: složena z vícero ohraničených zón.

- Dvojitá kombinovaná: s vnější zónou mrazového jádra.

- Vady vzniklé houbami:

Houby patří k rostlinným organismům, ke skupině výtrusných rostlin, protože se rozmnožují výtrusy. Jejich tělo se neskládá ze stébla a listů, proto nemohou vytvářet organické živiny, avšak tyto živiny získávají z jiných rostlin. Podle toho, jakým způsobem se živí, rozdělujeme houby na parazity a saprofyty.

Paraziti vegetují na živých rostlinách a živí se živými pletivy. Saprofyty se vyskytují na odumřelých částech rostlin.

Houby napadají pokácené dřevo a stromy pomocí svých výtrusů. K vyklíčení potřebují houby vhodnou teplotu, dostatek vzduchu a vody ve dřevě. Mají-li výtrusy vhodné podmínky, začnou klíčit a vytvářet tenká vlákna, tzv. hyfy.

Působením hub vznikají ve dřevě dvojí změny, a to ve zbarvení (kdy nedochází ke změně mechanických vlastností) a hnilobě (kdy se mění mechanické vlastnosti). Hnilobu dřeva v budovách způsobuje dřevomorka domácí.

Rozdělení dřevokazných hub:

- Podle toho, co napadá:

- Celulózovorné: živí se celulózou (destrukce).

- Ligninovorné: rozklad ligninu (bělá a měkne).

- Podle toho, kde žije:

- Parazitické: živý strom.

- Saprofytické: na mrtvém nebo zpracovaném.

- Saproparazitické: na živém i mrtvém.

- Podle působení na dřevo:

- Dřevozbarvující

- Dřevokazné:

- Parazitické a saproparazitické: choroše, outkovka, ohňovec, pevník, václavka, troudnatec.

- Saprofytické: dřevomorka, kaniofora sklepní, lupeník plotní.

- Vady vzniklé rostlinami:

Poškození cizopasnými rostlinami. Na živých stromech se vyskytují dva druhy cizopasných rostlin, a to rostliny popínavé a parazitní. Popínavé rostliny, jako břečťan nebo chmel, ovíjejí strom a svými kořínky vnikají pod kůru, omezují proudění produktů fotosyntézy lýkem a způsobují vznik nádorů.

Parazitní rostliny: patří mezi ně jmelí listnáčové, jmelí jehličnanové a ochmet evropský. Tyto rostliny svými kořeny provrtávají bělavou část dřeva větví, a tím přerušují tok vody s rozpuštěnými anorganickými látkami. Při větším rozšíření naruší bělavé pletivo natolik, že větve usýchají a může uschnout i celý strom.

- Vady vzniklé dřevokazným hmyzem:

Hmyz – poškození dřeva hmyzem se nazývá požerek. Hmyz napadá převážně čerstvě pokácené dřevo nebo vyschlé kmeny. Dřevo poškozují zejména larvy hmyzu, které napadají často i vysušené dřevo hotových výrobků (dřevěné stěny, nosníky a nábytek). Požerky můžeme najít na všech dřevinách. Tvoří brázdičky nebo kulaté či oválné otvory různé velikosti, směřující do hloubi dřeva. Podle průměru a hloubky je rozlišujeme na povrchové, mělké a hluboké. Povrchové požerky jsou malé chodbičky široké 1–3 mm a vetší. Tato poškození pocházejí od larev kůrovců. Mělké požerky jsou hluboké 1–5 cm. Hluboké požerky s průměrem větším než 6 mm sahají do hloubky více než 5 cm.

Rozdělení dřevokazného hmyzu:

- Brouci: tesaříci, dřevokazi, červotoči, chrousti.

- Blanokřídlý hmyz: pilořitky.

- Motýli: mnišky, obaleči, drvopleň.

- Vady vzniklé při výrobě:

- Úchylka od kolmosti:

- úchylka plochy a boku,

- čela a plochy,

- čela a boku.

- Úchylka rovnoběžnosti:

- úchylka ploch,

- úchylka boků.

- Obliny

- Povrchové vady řezu:

- rýhy,

- chlupatost povrchu,

- spálená místa.